Приложение № 1

к извещению № 1 от 17.02.2009 г.

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку тротуарной плиты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единицы измерения. | Кол-во |
| Плита тротуарная (ГОСТ 17608-91) |  | м2 | 650 |
| Размеры плиты тротуарной (длинахширинахвысота) |  | мм | 210х100х70 |
| Технические условия |  | ТУ 5746-003-48417525-01 |  |
| Место поставки плиты тротуарной |  | Россия, 614032, г. Пермь, Кировский район, улица М.Рыбалко, 106 (городок аттракционов МУК «Парк культуры и отдыха»). |  |
| Технические требования |  |  |  |
| Цвет материала тротуарной плиты |  | Бордовый |  |
| Класс бетона по прочности |  | В 22,5 - В35 |  |
| Отпускная прочность бетона, % |  | 100 |  |
| Марка бетона по морозостойкости |  | Не ниже F200 |  |
| Водопоглощение |  | Не более 4,5% |  |
| Истираемость |  | Не более 0,7 г/см2 |  |
| Поверхность |  | Не ниже А6 |  |
| Материал |  | Цементно-песчаная смесь |  |
| Гарантия на плиту тротуарную |  | Не менее 60 месяцев |  |