Приложение № 1

к извещению № 38 от 01.10.2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных площадок

Срок выполнения: с момента заключения муниципального контракта   до 05  ноября 2009 г.

Стоимость работ:     497 929,34 рубля

Объем работ:              600 м2

Состав работ по текущему ремонту остановочных площадок :

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизированная разработка грунта с погрузкой. | м3 | 150 |
| 2 | Устройство основания из щебня фракцией 40-70 мм, маркой не ниже М 800, с расклинцовкой щебнем фракции 20-40 мм марки не ниже М 800; уплотнение щебеночного основания с проливкой водой; толщина основания из щебня в плотном теле должна быть 0,15 м. | м2 | 600 |
| 3 | Розлив вяжущих материалов. | т | 0,48 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД. Плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. | м2 | 600 |
| 5 | Установка бортового камня, марки БР 100.30.18. | п.м | 208 |
| 6 | Перевозка на полигон ТБО для захоранения строительного мусора и грунта. | т | 255 |

Перечень по текущему ремонту остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми

Таблица№1

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул.Гашкова (остановка Автотранспортный колледж) | 600 м2 |
| 2. | ул.Юрша (остановка м/р Садовый) – |  |
| 3. | ул.Кузнецкая (остановка Вышка-1) |  |
| 4. | ул.Б.Революции (остановка ул.ДОС) |  |
| 5. | ул.Б.Революции (остановка ул.Рионская) |  |
| 6. | ул.Целинная (остановка ул.Пороховая) |  |
| 7. | ул.Соликамская (остановка Язовая) |  |
| 8. | Дорога дружбы (остановка Лесная поляна) |  |
| 9. | Дорога Пермь-Н.Ляды (остановка совхоз «Мотовилихинский») |  |

Условия выполнения работ

1.Наименование работ по каждому объекту по текущему ремонту остановочных площадок выдается Заказчиком в письменном виде Подрядчику.

2.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения №2 к техническому заданию.

3.Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

4.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечня нормативных документов приложение №2 к тех.заданию.                           За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту остановочных площадок – не менее 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

6.Работы должны выполнятся собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

7.В заявке подрядная организация должна описать технологию производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

8.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту остановочных площадок производятся согласно приложению №1 к тех.заданию

9.Работы выполняются согласно таблицы №1 - Перечень объектов по текущему ремонту остановочных площадок Мотовилихинского района города Перми.

10.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

11.При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком)

Приложение № 1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по текущему ремонту остановочных площадок Мотовилихинского района города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт остановочных площадок Мотовилихинского района по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при текущем ремонте остановочных площадок | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на основание без розлива вяжущего материала | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 30 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | -100 |
| Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой, длинной 3 м): на каждом стыке от 1 до 3 мм на каждом стыке более 3 мм | -20 -100 |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -100 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия выходит за пределы требований ГОСТ 9128-97 более чем на 0,5 % | -100 |
| Предел прочности при сжатии переформованных образцов: при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,2 МПа при 00 С выше требуемого на 0,2 МПа при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,1МПа, при 00 С выше требуемого на 0,1МПа | -100 -100 -100 |
| Коэффициент уплотнения менее 0,98 | -100 |
| Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям ГОСТ 9128-97 (бракуется смесь, выпущенная за смену) | -100 |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 30 |
| Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных), за каждые сутки | - 10 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 |  | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 26 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 29 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 30 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 31 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 32 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 33 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 34 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 35 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 39 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 40 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 41 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 42 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 43 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 45 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 47 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |