Фотофиксация маяков контроля трещинообразования

Фото 1. Маяк № 1 в осях 7-9/А. Волосяные трещины по контуру.

Фото 2. Маяк № 2 в осях 7-9/А. Трещины по контуру.

Фото 3. Маяк № 3 в осях 7-9/Б. Трещины по контуру.

Фото 4. Маяк № 4 в осях 7-9/Б. Разрушение маяка.

Фото 5. Маяк № 5 в осях 4-5/А. Трещин нет.

Фото 6. Маяк № 6 в осях 4-5/А. Разрушение маяка.

№7

№8

№ 9

Фото 7. Маяки № 7, 8, 9 в осях 4-5/Б. Разрушение маяков № 7, 9. Маяк № 8 без трещин.

Фото 8. Маяк № 10 в осях 4-5/В. Волосяные трещины по контуру маяка под отделкой.

Фото 9. Маяк № 11 в осях 4-5/Б. Трещин нет.

Фото 10. Маяк № 12 в осях 4-5/Б. Трещины по контуру шириной раскрытия 3 мм.

Фото 11. Маяк № 15 в осях 4-5/Б. Трещин нет.