Приложение №3

к извещению

Техническое задание на выполнение работ по огнезащитной обработке  несущих конструкций и обрешетки кровель зданий администрации города Перми

Требования, предъявляемые к качеству и производству работ:

1. Поверхностную пропитку проводить огнезащитными составами, в соответствии с требованиями Строительных норм и правил, в т.ч. СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- наносить кистью, распылением, окунанием.

- наносить при температуре окружающей среды -10….+ 50 градусов Цельсия.

- поверхность для обработки должна быть очищена от пыли и загрязнений, неокрашена.

2. Применяемые огнезащитные составы должны соответствовать требованиям НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалы на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

3. Температура пропитываемой древесины должна соответствовать качеству огнезащитного состава, применяемого при определенном температурном режиме окружающей среды.

Требования к безопасности при производстве работ: Выполнение работ  проводить в соответствии с требованиями техники безопасности при производстве строительных работ, пожарной безопасности, электробезопасности, экологических и санитарно гигиенических норм, действующих на территории РФ, с учетом правил внутреннего распорядка Заказчика, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей.

Требования к результату производимых работ:

1.       Гарантия эффективности огнезащитного покрытия  внутри помещений устанавливается на срок 5 лет (60 месяцев) с момента подписания сторонами акта произведенных работ.

2.       Объем огнезащитного состава, наносимого на 1м2 обрабатываемой поверхности, должен обеспечивать I  группу по ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» огнезащиты древесины в соответствии с паспортом на огнезащитное средство и требованиями НПБ 244-97. «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Материалы для покрытия полов. Показатели пожарной опасности.»

3. Своевременное устранение Исполнителем недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов услуг.