ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Торговое наименование | Качественные и функциональные характеристики поставляемого товара, потребительские свойства | Ед. изм. | количество | Предлагаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Бинт марлевый 7мх14см нестер .(36гр) | Бинты марлевые медицинские несте-рильные, изготовлены из марли меди-цинской хлопчатобумажной плотнос-тью 36 г/кв м, капиллярность – не менее 10,6 см/ч, разр.нагрузка–не менее 9,3кг/с, толщина скатки не более 17 мм, степень белизны не менее 82%, вес бинта не менее 29,3гр. длина не менее 7,0+-0,2 кв м, ширина 14,0+ 0,5 см. ГОСТ 1172-93. При поставке каждой партии необходимо приложить паспорт качества. |  | 26000 |  |
|  | Бинт марлевый 5мх10см нестер.(36гр) | Бинты марлевые медицинские несте-рильные, изготовлены из марли меди-цинской хлопчатобумажной плотнос-тью 36 г/кв м, капиллярность – не менее 10,6см/ч, разр.нагрузка–не менее 9,3кг/с, толщина скатки не более 15 мм, степень белизны не менее 82%, вес бинта не менее 14,77гр. Все показатели полностью соответствуют требованиям ГОСТ 1172-93, длина 5+-0,2м, ширина 10,0+-0,5. При поставке каждой партии необходимо приложить паспорт качества. | шт | 16000 |  |
|  | Марля медицинская отбеленная арт. 6498 (36гр.) | Марля медицинская отбеленная. Арт. 6498 поверхностная плотность не менее 36,1 гр./м.кв., вес рулона не менее 29,3кг; число нитей на 10 см основы не менее 116, на 10 см утка не менее 76; капиллярность не менее 10 см/ч. Белизна не менее 82%. Реакция водной вытяжки нейтральная, массовая доля хлористых солей % не более 0,02, массовая доля сернокислых солей % не более 0,02,массовая доля кальциевых солей % не более 0,06, содержание апиритирующих веществ не допускается, смачиваемость сек. не более 10. Все показатели полностью соответствуют требованиям ГОСТ 9412-93. При поставке каждой партии необходимо приложить паспорт качества. При поставке каждой партии необходимо приложить паспорт качества. | М | 30000 |  |
|  | Марля медицинская отбеленная арт. 6498 -2 в отрезах по 5 метров | Отрезы марлевые медицинские несте-рильные, изготовлены из марли меди-цинской хлопчатобумажной плотнос-тью 32 г/кв м, капиллярность – не менее 10,0 см/ч, разр.нагрузка–не менее 8г/с, , степень белизны не менее 80%, Реакция водной вытяжки нейтральная, массовая доля хлористых солей % не более 0,02, массовая доля сернокислых солей % не более 0,02,массовая доля кальциевых солей % не более 0,06, содержание аппретирующих веществ не допускается, смачиваемость сек. не более 10. Все показатели полностью соответствуют требованиям ГОСТ 9412-93. При поставке каждой партии необходимо приложить паспорт качества. Упакована в индивидуальную оболочку | шт | 500 |  |
|  | Вата хирургическая нестерильная, хлопковая 250 гр | Вата из 100% натурального сырья, хлопкового не менее 90% вискозного не более 10%,массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков % не более 2,4, массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли % не более 0,15, засоренность % не более 0,30. Содержание посторонних примесей не допускается, зольность % не более 0,30, капиллярность мм, не менее 0,70, скорость смачивания, сек не более30, реакция водной вытяжки нейтральная, массовая доля хлористых солей % не более 0,04, массовая доля сернокислых солей % не более 0,02,массовая доля кальциевых солей % не более 0,06, степень белизны % не менее 68. Запах не допускается При поставке каждой партии необходимо приложить паспорт качества. Упакована в индивидуальную оболочку. ГОСТ 5556-81, ТУ 9393-004-44881728-2008 | шт | 600 |  |
|  | Вата хирургическая нестерильная, хлопковая 2,5 кг | Вата из 100% натурального сырья, хлопкового не менее 90%, вискозного не более 10%массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков % не более 2,4, массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли % не более 0,15, засоренность % не более 0,30. Содержание посторонних примесей не допускается, зольность % не более 0,30, капиллярность мм, не менее 0,70, скорость смачивания, сек не более30, реакция водной вытяжки нейтральная, массовая доля хлористых солей % не более 0,04, массовая доля сернокислых солей % не более 0,02,массовая доля кальциевых солей % не более 0,06, степень белизны % не менее 68. Запах не допускается. Упакована в индивидуальную оболочку. При поставке каждой партии необходимо приложить паспорт качества. ГОСТ 5556-81, ТУ 9393-004-44881728-2008 | уп | 120 |  |

МП