Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 22 от «23» июля 2010 года

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению остановочных площадок

«Энергетик», ул. Встречная (в сторону м-на Парковый)

Состав работ.

- Выемка основания в заездном кармане – 8 куб.м

- Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 9 м.

- Устройство выравнивающего слоя из ПГС – 4 куб.м в плотном теле

- Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М 800  – 6 куб.м в плотном теле.

- Укладка нижнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м  площадь 40 кв.м.

- Укладка геосетки – 40 кв. м

- Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м  площадь 40 кв.м.

«Энергетик», ул. Встречная (в сторону транспортной развязки Оверятская)

Состав работ.

- Выемка основания в заездном кармане – 11 куб.м

- Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 15 п.м.

- Устройство слоя из ПГС – 5,5 куб.м в плотном теле

- Устройство слоя из щебня фракции 20-40 мм М 800 – 8,25 куб.м в плотном теле.

- Укладка нижнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м  площадь 55 кв.м.

- Укладка геосетки – 55 кв. м

- Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м  площадь 55 кв.м.

«Поликлиника», ул. Свиязева

Состав работ.

- Разборка существующего бортового камня – 21 м

- Установка бортового камня БР 100.30.15 – 41 м

- Устройство слоя для основания площадки из щебня фракции 20-40 мм М 800 – 4  куб.м в плотном теле.

- Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотная мелкозернистая       асфальтобетонная смесь тип Б II марки) 1,13 тн

- Укладка верхнего слоя покрытия остановочной площадки (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м  площадь 52,5 кв.м.

- Разборка а/б покрытия в заездном кармане и вывозка – 13 куб.м

- Укладка нижнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м  площадь 130 кв.м.

- Укладка геосетки – 130 кв. м

- Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м  площадь 130 кв.м.

«Нагорный», ул. Леонова(нечетная сторона)

- Разборка асфальтобетонного покрытия заездного кармана и вывозка – 16 куб. м

- Укладка нижнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м  площадь 160 кв.м.

- Укладка геосетки с ячейкой – 160 кв.м

- Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м  площадь 160 кв.м.

«Геологов», ул. Леонова (нечетная сторона)

- Разборка асфальтобетонного покрытия заездного кармана и вывозка – 12 куб. м

- Укладка нижнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м  площадь 120 кв.м.

- Укладка геосетки – 120 кв.м

- Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м  площадь 120 кв.м.

- Ремонт верхнего строения ливнеприемного колодца – 1 шт.

Условия выполнения работ.

Геосетка: гибкая армирующая двухосная сетка из высокомодульного полиэстера, покрытая слоем битумной массы, а также с тонким слоем нетканого материала из полипропилена или полиэтилена, также пропитанным битумом. Размеры ячеек от 25-25 мм до 40-40 мм.

Заказчику предоставляются документы с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;

- марки геосетки;

- номера партии;

- результатов испытаний геосетки по партии;

- количества метров в партии;

- количества рулонов в партии;

- даты испытания;

- обозначения настоящих технических условий;

- штампа и подписи отдела технического контроля.

Ширина распределения вяжущего должна на 0,15-0,20м превышать ширину устраиваемой геосетки. Время, между розливом битума и укладкой геосетки, должно подбираться так, чтобы обеспечить максимальное прилипание сетки к битуму.

Полотна геосетки укладывают отдельными полосами, располагая полотна в продольном направлении с перекрытием полотен не менее 0,10 м. Перекрытие смежных полотен в поперечном направлении должно составлять не менее 0,15м. Работа выполняется вручную. Рулоны раскатывают ровно без перекосов, вызывающих появление складок, с небольшим продольным его натяжением. В пределах перекрытия полотна должны быть подгрунтованы битумом, если сцепление полотен не обеспечивается на перекрытии прониканием битума снизу. Для обеспечения плотного прилегания геосетки к основанию и сцепления с ним ведут подкатку полотен ручным катком или прижимают рулон сетки по краям асфальтобетонной смесью. В случае плохого прилипания сетки к битуму (подобное может происходить при загустевании битума в прохладную погоду и др.), допускается дополнительное прикрепление сетки к асфальтобетонному покрытию проволочными скобами или путем набрасывания горячей асфальтобетонной смеси лопатами вручную на участки дороги с плохой адгезией сетки. При образовании складок полотна геосетки их следует разрезать и прижать к поверхности вяжущего.

Технические характеристики геосетки

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Максимальная разрывная нагрузка по длине, кН/м, не менее: -по длине: -по ширине: | 40 40 |
| Удлинение при максимальной нагрузке, %: -по длине: -по ширине: | 14 14 |

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), в случае письменного уведомления заказчика.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 41 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 42 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 43 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 44 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 45 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 46 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 49 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |