Приложение №1 к Извещению № 445 от 24 сентября 2010г.

Техническое задание

| ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ (полихлоропреновые) Стерильные ХИРУРГИЧЕСКИЕ (без пудры) с валиком (производитель SFM Германия или эквивалент) |  |
| --- | --- |
| 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 300 мм | Наличие |
| 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.35 мм | Наличие |
| 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.41 мм | Наличие |
| 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.36 мм | Наличие |
| 5.Масса перчатки - 12.74 грамм | Наличие |
| 6.Манжета с валиком | Наличие |
| 7.Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с хир. Инструментом | Наличие |
| 8.AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке | Наличие |
| 9.Устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) | Наличие |
| 10.Светло-коричневого цвета | Наличие |
| 11.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/200 пар | Наличие |
| 12.Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрацион- ного удостоверения Минзрава РФ | Наличие |
| 13.Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | Наличие |
| Размер №7 | 50пар |
| Размер №8 | 50пар |
| Размер №8,5-9 | 50пар |
| ПЕРЧАТКИ НЕОПРЕНОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком (производитель SFM Германия или эквивалент) |  |
| 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 285 мм | указать |
| 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.28 мм | указать |
| 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.35 мм | указать |
| 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.20 мм | указать |
| 5.Масса перчатки - 9.57 грамм | указать |
| 6.Манжета с валиком | указать |
| 7.Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой | указать |
| 8.AQL -1,5 - коэффициент качества указан на упаковке | указать |
| 9.Устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) | указать |
| 10.Зеленого цвета | указать |
| 11.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар | указать |
| 12.Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрацион- ного удостоверения Минзрава РФ | указать |
| 13.Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | указать |
| Размер №7 | 50пар |
| Размер №8 | 50пар |
| ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные СМОТРОВЫЕ (с пудрой) с валиком (производитель SFM Германия или эквивалент) |  |
| 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 245 мм | указать |
| 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.20 мм | указать |
| 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.26 мм | указать |
| 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.15 мм | указать |
| 5.Масса перчатки - 5.56 грамм | указать |
| 6.Манжета с валиком | указать |
| 7.Гладкая поверхность ладони и пальцев | указать |
| 8.AQL -1,5 - коэффициент качества указан на упаковке | указать |
| 9.Внутреннее покрытие - опудренное | указать |
| 10.Бело-желтого цвета | указать |
| 11.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар | указать |
| 12.Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрацион- ного удостоверения Минзрава РФ | указать |
| 13.Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | указать |
| Размер S (№6) | 6000 |
| Размер М(№7) | 12000 |
| ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные СМОТРОВЫЕ перчатки ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HIGH RISK (без пудры) с валиком (производитель SFM Германия или эквивалент) |  |
| 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 295 мм | указать |
| 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.68 мм | указать |
| 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.78 мм | указать |
| 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.44 мм | указать |
| 5.Масса перчатки - 20.12 грамм | указать |
| 6.Манжета с валиком | указать |
| 7.Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, ветошью | указать |
| 8.AQL -1,5 - коэффициент качества указан на упаковке | указать |
| 9.Внутреннее покрытие обработано силиконом | указать |
| 10.Синего цвета | указать |
| 11.Устойчивость к порезам,применение в хирургии, паталогоанатомии и в хозяйственных целях | указать |
| 12.Количество в упаковке/трансп. коробе 25/250 пар | указать |
| 13.Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрацион- ного удостоверения Минзрава РФ | указать |
| 14.Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | указать |
| Размер S (№6-7) | 250пар |
| Размер М (№7-8) | 1000пар |
| ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные хирургические перчатки (с пудрой) с валиком (производитель SFM Германия или эквивалент) анатомической формы |  |
| 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 285 мм | указать |
| 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм | указать |
| 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.37 мм | указать |
| 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.25 мм | указать |
| 5.Масса перчатки - 8.30 грамм | указать |
| 6.Манжета с валиком | указать |
| 7.Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони | указать |
| 8.AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке | указать |
| 9.Внутреннее покрытие - опудренное | указать |
| 10.Бело-желтого цвета | указать |
| 11.Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку) | указать |
| 12.Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса | указать |
| 13.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар | указать |
| 14.Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрацион- ного удостоверения Минзрава РФ | указать |
| 15.Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке | указать |
| Размер S (№6) | 3000пар |
| Размер M (№7) | 16000пар |
| Размер L (№8) | 1500пар |
| Размер L (№9) | 800пар |
| ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ стерильные хирургические перчатки (с пудрой) с валиком (производитель SFM Германия или эквивалент) анатомической формы |  |
| 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 285 мм | указать |
| 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм | указать |
| 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.38 мм | указать |
| 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.24 мм | указать |
| 5.Масса перчатки - 7.80 грамм | указать |
| 6.Манжета с валиком | указать |
| 7.Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони | указать |
| 8.AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке | указать |
| 9.Внутреннее покрытие - опудренное | указать |
| 10.Бело-желтого цвета | указать |
| 11.Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку) | указать |
| 12.Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса | указать |
| 13.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар | указать |
| 14.Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрацион- ного удостоверения Минзрава РФ | указать |
| Размер №6,5 | 300пар |
| Размер №7 | 1800пар |
| Размер №8 | 300пар |
| Размер №8,5 | 300пар |
| Размер №9 | 300пар |