Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок №57

от «22» июня  2011 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование и характеристика товара |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Искусственный хрусталик глаза (интраокулярная линза) Модель Т-19 | Соответствие |
|  | Назначение: интраокулярная коррекция афакии - место имплантации – передняя камера глаза - линза составная - материал оптики – инертный полиметилметакрилат (ПММА) - цвет оптики – желтый для отсечения вредного диапазона ультрафиолетового излучения - светопрозрачность в пределах светового диаметра - не менее 90% - разрешающая способность с углом разрешения не более 1′50″ - материал гаптики – полипропилен марок 21030 или 21060 - цвет гаптики – прозрачный - диаметр линзы – 5 мм - световой диаметр – 3 мм - размер по гаптике 9 мм - форма гаптики – замкнутая - диаметр гаптики – 0,15 мм - оптическая сила – от 1 до 32 Д с шагом в 1 Д - срок стерильности – 3 года | соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 39 |
| 2 | Интраокулярная полимерная твердая линза, используемая для замены удаленного при операции экстракции катаракты помутневшего хрусталика человека | Соответствие |
|  | Линза с открытой С – образной гаптической частью, соответствие ТУ 9398-002-42411125-2007, рисунок 3,4 | Соответствие |
|  | Обозначение в документации и на упаковке ТУ 9398-002-42411125-2007 | Соответствие |
|  | Материал: биосовместимый пространственно - сшитый полимер на основе олигокарбонатметакрилата ТУ 113-03-617-87 | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Константа А118,9 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд от + 1 до 40d, шаг 1d | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр ТИОЛ 60(55)12 - 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики ТИОЛ 60(55)12 - 6,0(5,5) мм | Наличие |
|  | Профиль оптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 10о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не хуже 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 100 |
| 3 | Интраокулярная полимерная твердая линза, используемая для замены удаленного при операции экстракции катаракты помутневшего хрусталика человека | Соответствие |
|  | Дизайн линзы - линза с открытой Z –образной гаптической частью, соответствие ТУ 9398-002-42411125-2007, рисунок 3,4 | Соответствие |
|  | Обозначение в документации и на упаковке ТУ 9398-002-42411125-2007 | Соответствие |
|  | Материал: биосовместимый пространственно - сшитый полимер на основе олигокарбонатметакрилата ТУ 113-03-617-87 | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Константа А114,9 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд от + 2 до 30d, шаг 1d | Наличие |
|  | Место имплантации - передняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,5 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 5,5 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики10о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не хуже 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 72 |
| 4 | Офтальмологический раствор трипанового синего 0,05% | Соответствие |
|  | Красящий компонент: стерильный высокоочищенный раствор трипанового синего в сбалансированном фосфатном буфере | Соответствие |
|  | рН раствора 7,2±0,3 | Соответствие |
|  | Осмотическое давление раствора 260 - 320 Осм/кг | Соответствие |
|  | Стерильность - Стерильно | Соответствие |
|  | Метод стерилизации Паровой | Соответствие |
|  | Упаковка стеклянный флакон емкостью 3,0 мл | Соответствие |
|  | Срок годности 24 месяца | Соответствие |
|  | Сертификация в Российской Федерации № РОСС RU.ИМ26.В00221 | Соответствие |
|  | Единица измерения | Флакон |
|  | Количество | 30 |
| 5 | Офтальмологический раствор гипромеллозы | Соответствие |
|  | Объем 3,0 мл | Соответствие |
|  | Упаковка флакон | Соответствие |
|  | Флакон 3,5 мл стеклянный флакон | Соответствие |
|  | Состав 2%-гипромеллоза Стерильная изотоническая основа – q.s. | Соответствие |
|  | Неактивные ингредиенты в составе: (кол./мл) натрия хлорид – 4,91 мг калия хлорид – 0,75 мг кальция хлорид – 0,48 мг магния хлорид – 0,30 мг натрия ацетат – 1,70 мг натрия цитрат - 3,90 мг | Соответствие |
|  | Удельный вес 1,0103 | Соответствие |
|  | Количественный анализ «Гипромеллозы» 20.4305 mg/ml | Соответствие |
|  | Стерильность | Наличие |
|  | Высокая степень очистки | Наличие |
|  | Непирогенность | Наличие |
|  | Отсутствие консервантов | Наличие |
|  | Сертификация в Российской Федерации | Наличие |
|  | Доверенность производителя | Наличие |
|  | Кислотность среды рН (6,0-7,8) | Наличие |
|  | Коэффициент пропускания раствора Не менее 90% | Наличие |
|  | Вязкость раствора 6230 cps | Наличие |
|  | Коэффициент преломления среды 1.339 – 1.348 | Наличие |
|  | Осмотическая концентрация 300 мОсм | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Росдравнадзора | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Единица измерения | флакон |
|  | Количество | 30 |