Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п |  | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Простыня для кесарева сечения с разрезаемой пленкой | Наличие |  |
|  | 2 | Размер, не менее см | 240х140 |  |
|  | 3 | Отверстие с операционной пленкой, размером не менее см | 32х26 |  |
|  | 4 | Карман для сбора жидкости с усиленными краями, размером не менее см | 70х75 |  |
|  | 5 | Отвод, размером, не менее см | 20х100 |  |
|  | 6 | Материал изделия | нетканый трехслойный |  |
|  | 7 | 1-й слой – впитывающий вискозный, 2-й слой – специальная непроницаемая пленка с микрорельефом. 3-й слой – полипропилен. Плотность не менее 42г/м². Материал кармана и отвода полиэтилен. Толщина, не менее 60мкр. | Наличие |  |
|  | 8 | Микробная проницаемость во влажном состоянии не менее 2,8Bl. Чистота микробная не более 2Lg (CFU/дм²). Чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM. Пылеворсоотделение не более 4,0Lg (от подсчитанных частиц корпии). Водоупорность не менее 10см Н2O. | Наличие |  |
|  | 9 | Прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40кПа. Прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 15кПа. | Наличие |  |
|  | 10 | Количество | 40 |  |
| 2 | 1 | Простыня для кесарева сечения с разрезаемой пленкой | Наличие |  |
|  | 2 | Ламинированные два слоя материала |  |  |
|  | 3 | - верхний полипропилен нетканый (абсорбирующий) | Наличие |  |
|  | 4 | - нижний полиэтилен барьерный (влагонепроницаемый) | Наличие |  |
|  | 5 | Плотность, г/м.кв | 60 |  |
|  | 6 | Не содержит латекса | Наличие |  |
|  | 7 | Не ворсится | Наличие |  |
|  | 8 | Выдерживает нагрузки | Наличие |  |
|  | 9 | При контакте с коагулятором – не дымят и не воспламеняются | Наличие |  |
|  | 10 | Размер операционного поля (разрезаемой пленки) 30х30 см | Наличие |  |
|  | 11 | Прозрачный карман для сбора жидкости размером 74см х 93см, с отверстием диаметром 40см. Края отверстия усилены. | Наличие |  |
|  | 12 | Карман 360 град | Наличие |  |
|  | 13 | Встроенные держатели для трубок | Наличие |  |
|  | 14 | Инцизная пленка | Наличие |  |
|  | 15 | Толщина инцизной пленки, мм | 0,025 |  |
|  | 16 | Общий размер | 254см*307см |  |
|  | 17 | Прочность на растяжение во влажном состоянии N/mm MD 98, CD 74 | Наличие |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 50 |  |
| 3 | 1 | Простыня для кесарева сечения с разрезаемой пленкой | Наличие |  |
|  | 2 | Ламинированные два слоя материала |  |  |
|  | 3 | - верхний полипропилен нетканый (абсорбирующий) | Наличие |  |
|  | 4 | - нижний полиэтилен барьерный (влагонепроницаемый) | Наличие |  |
|  | 5 | Плотность, г/м.кв | 60 |  |
|  | 6 | Не содержит латекса | Наличие |  |
|  | 7 | Не ворсится | Наличие |  |
|  | 8 | Выдерживает нагрузки | Наличие |  |
|  | 9 | При контакте с коагулятором – не дымят и не воспламеняются | Наличие |  |
|  | 10 | Размер операционного поля (разрезаемой пленки), см | 30*30 |  |
|  | 11 | Прозрачный карман для сбора жидкости размером 74см х 93см, с отверстием диаметром 40см. Края отверстия усилены. | Наличие |  |
|  | 12 | Карман 360 град | Наличие |  |
|  | 13 | Встроенные держатели для трубок | Наличие |  |
|  | 14 | Антимикробная инцизная пленка с ЙОДОФОРОМ | Наличие |  |
|  | 15 | Общий размер | 254см*307см |  |
|  | 16 | Прочность на растяжение во влажном состоянии N/mm MD 98, CD 74 | Наличие |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 10 |  |
| 4 |  | Остаточный срок годности, не менее % | 70 |  |
| 5 |  | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |