ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На огнезащитную обработку деревянных конструкций чердака МУК «Пермский театр кукол»

Обработка деревянных конструкций общей площадью 2550 м2 производятся огнезащитным составом, который имеет сертификат пожарной безопасности, соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ  251-98, имеет соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение, обеспечивает I группу огнезащитной эффективности и имеет параметры и характеристики, приведенные в таблице №1.

Таблица №1

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| Время растворения в холодной воде | 3 минуты при постоянном помешивании |
| Температура кристаллизации готового раствора | Минус 4 0С, после размораживания сохраняет свойства |
| Плотность рабочего раствора при t=200С, г/см3 | 1,095 |
| pH среды рабочего раствора | 5,12 |
| Коэффициент разбавления по массе | 1:5 (1 кг концентрата: 5кг воды) |
| Коэффициент разбавления по объему | 1:4,3 (1 л концентрата: 4,3 л воды) |
| Насыпная плотность концентрата | 0,9 |
| Расход для обеспечения I группы огнезащитной эффективности, г/м2, не менее |  |
| - для сухого концентрата | 100 |
| - для готового раствора | 600 |