Приложение №2

Технические характеристики

I. Бинт иммобилизирующий полимерный

| № П.п | ПАРАМЕТР | Требования технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
| 1.1 | Бинты иммобилизирующие полимерные «ПРИМКАСТ» ТУ 9393-001-61576300-2009 или эквивалент | Материал – 100% вязанная полиэстеровая сетка, пропитаннная полиуретановой смолой. Бинты без усилий растягиваются и принимают форму тела, обладают высокой прочностью; воздухопроницаемые, водостойкие, пористые, не токсичные, рентгенопрозрачные. В состав комплекта входит подшинновый чулок – бесшовный трикотажный бинт из натуральных материалов с растяжимостью в продольном и поперечном направлениях, воздухо и секретопроницаемый; отсутствие раздражающего эффекта кожи и возможность использования при повышенной чувствительности кожи; анатомическое моделирование на любой поверхности тела. |
| 2. | Технические характеристики: |  |
| 2.1 | При затвердевании принимает жесткую форму | Наличие |
| 2.2 | Масса полимерных бинтов | Не менее 80 г Не более 90 г |
| 2.3 | Время смачивания полимерных бинтов | Не более 5 с. |
| 2.4 | Время образования устойчивой формы модельного образца иммобилизирующей повязки | Не менее 2 мин. Не более 4 мин. |
| 2.5 | Размеры: длина, м: Ширина, мм: | 3,6 + 0,05 50,0 + 2,0 |
| 2.6 | Диаметр чулка, мм | 60-65 |
| 2.7 | Длина чулка, м | 183,5 |
| 3. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4. | Сроки годности |  |
| 4.1 | Минимальный остаточный срок годности после поставки товара | не менее 80% остаточного срока годности |
| 4.2 | Сроки годности | Не менее 36 месяцев |
| 4.3 | Срок гарантии | Не менее срока годности |
| 5. | Количество бинтов, шт. | 367 |

# II. Бинт иммобилизирующий полимерный

| № П.п | ПАРАМЕТР | Требования технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
| 1.1 | Бинты иммобилизирующие полимерные «ПРИМКАСТ» софт ТУ 9393-001-61576300-2009 или эквивалент | Материал – 100% вязанная полиэстеровая сетка, пропитаннная полиуретановой смолой. Бинты без усилий растягиваются и принимают форму тела, обладают высокой прочностью, эластичностью; воздухопроницаемые, водостойкие, пористые, не токсичные, рентгенопрозрачные. В состав комплекта входит подшинновый чулок – бесшовный трикотажный бинт из натуральных материалов с растяжимостью в продольном и поперечном направлениях, воздухо и секретопроницаемый; отсутствие раздражающего эффекта кожи и возможность использования при повышенной чувствительности кожи; анатомическое моделирование на любой поверхности тела. |
| 2. | Технические характеристики: |  |
| 2.1 | При затвердевании принимает полужесткую форму | Наличие |
| 2.2 | Масса полимерных бинтов | Не менее 80 г Не более 90 г |
| 2.3 | Время смачивания полимерных бинтов | Не более 5 с. |
| 2.4 | Время образования устойчивой формы модельного образца иммобилизирующей повязки | Не менее 2 мин. Не более 4 мин. |
| 2.5 | Размеры: длина, м: Ширина, мм: | 3,6 + 0,05 50,0 + 2,0 |
| 2.6 | Диаметр чулка, мм | 80-85 |
| 2.7 | Длина чулка, м | 183,5 |
| 3. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4. | Сроки годности |  |
| 4.1 | Минимальный остаточный срок годности после поставки товара | не менее 80% остаточного срока годности |
| 4.2 | Сроки годности | Не менее 36 месяцев |
| 4.3 | Срок гарантии | Не менее срока годности |
| 5. | Количество бинтов, шт. | 367 |

III. Бинт иммобилизирующий полимерный

| № П.п | ПАРАМЕТР | Требования технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
| 1.1 | Бинты иммобилизирующие полимерные «ПРИМКАСТ» ТУ 9393-001-61576300-2009 или эквивалент | Материал – 100% вязанная полиэстеровая сетка, пропитаннная полиуретановой смолой. Бинты без усилий растягиваются и принимают форму тела, обладают высокой прочностью; воздухопроницаемые, водостойкие, пористые, не токсичные, рентгенопрозрачные. В состав комплекта входит подшинновый чулок – бесшовный трикотажный бинт из натуральных материалов с растяжимостью в продольном и поперечном направлениях, воздухо и секретопроницаемый; отсутствие раздражающего эффекта кожи и возможность использования при повышенной чувствительности кожи; анатомическое моделирование на любой поверхности тела. |
| 2. | Технические характеристики: |  |
| 2.1 | При затвердевании принимает жесткую форму | Наличие |
| 2.2 | Масса полимерных бинтов | Не менее 105 г Не более 110 г |
| 2.3 | Время смачивания полимерных бинтов | Не более 5 с. |
| 2.4 | Время образования устойчивой формы модельного образца иммобилизирующей повязки | Не менее 2 мин. Не более 4 мин. |
| 2.5 | Размеры: длина, м: Ширина, мм: | 3,6 + 0,05 75,0 + 4,0 |
| 2.6 | Диаметр чулка, мм | 60-65 |
| 2.7 | Длина чулка, м | 183,5 |
| 3. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4. | Сроки годности |  |
| 4.1 | Минимальный остаточный срок годности после поставки товара | не менее 80% остаточного срока годности |
| 4.2 | Сроки годности | Не менее 36 месяцев |
| 4.3 | Срок гарантии | Не менее срока годности |
| 5. | Количество бинтов, шт. | 367 |

# IV. Бинт иммобилизирующий полимерный

| № П.п | ПАРАМЕТР | Требования технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
| 1.1 | Бинты иммобилизирующие полимерные «ПРИМКАСТ» софт ТУ 9393-001-61576300-2009 или эквивалент | Материал – 100% вязанная полиэстеровая сетка, пропитаннная полиуретановой смолой. Бинты без усилий растягиваются и принимают форму тела, обладают высокой прочностью, эластичностью; воздухопроницаемые, водостойкие, пористые, не токсичные, рентгенопрозрачные. В состав комплекта входит подшинновый чулок – бесшовный трикотажный бинт из натуральных материалов с растяжимостью в продольном и поперечном направлениях, воздухо и секретопроницаемый; отсутствие раздражающего эффекта кожи и возможность использования при повышенной чувствительности кожи; анатомическое моделирование на любой поверхности тела. |
| 2. | Технические характеристики: |  |
| 2.1 | При затвердевании принимает полужесткую форму | Наличие |
| 2.2 | Масса полимерных бинтов | Не менее 105 г Не более 110 г |
| 2.3 | Время смачивания полимерных бинтов | Не более 5 с. |
| 2.4 | Время образования устойчивой формы модельного образца иммобилизирующей повязки | Не менее 2 мин. Не более 4 мин. |
| 2.5 | Размеры: длина, м: Ширина, мм: | 3,6 + 0,05 75,0 + 4,0 |
| 2.6 | Диаметр чулка, мм | 80-85 |
| 2.7 | Длина чулка, м | 183,5 |
| 3. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4. | Сроки годности |  |
| 4.1 | Минимальный остаточный срок годности после поставки товара | не менее 80% остаточного срока годности |
| 4.2 | Сроки годности | Не менее 36 месяцев |
| 4.3 | Срок гарантии | Не менее срока годности |
| 5. | Количество бинтов, шт. | 367 |