Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

от  «06» декабря 2011 г. №0856300000211000045

Техническое задание

на поставку искусственных дорожных неровностей сборно-разборной конструкции

- Общие требования

  - Поставить ИДН, соответствующие ГОСТ Р 52605-2006 и нижеследующими требованиями.

  - Поставщик обязан сопроводить продукцию информацией об оставшихся и/или не устраненных полностью опасностях и дать рекомендации по их предотвращению.

  - Вероятные ошибки при монтаже или сборке продукции, которые могут быть источником опасности, должны быть исключены конструктивным исполнением или с помощью информации, указанной на самих деталях.

- Требования к материалам

  - ИДН должны быть изготовлены из высокопрочной резины черного цвета, устойчивой к механическому истиранию и воздействию химических элементов, присутствующих на дорогах в зимнее время и состоит их двух слоев:

- 	Наружный слой (протекторный) должен быть толщиной не менее 10 мм при замере от поверхности выступов и обладать долговечностью, износоустойчивостью, а также стойкостью при воздействии внешних факторов и агрессивных сред (бензин, масло, противогололедные реагенты).

- 	Внутренний слой может состоять из резиновой смеси, в которую допускается добавление резиновой крошки размером до 3 мм и количеством не более 50% по массе.

  - Материалы элементов ИДН должны иметь интервал рабочих температур: от -40°С до +60°С.

  - Твердость поверхности ИДН, определяемая для резины в соответствии с ГОСТ 263-75 и измеренная на рабочей поверхности ИДН не менее чем в 5 точках и не ближе, чем 50 мм от края изделия, должна соответствовать 55 - 80 условным единицам.

  - Прочность эластичных материалов элементов ИДН при растяжении должна составлять не менее 9,5 МПа и определяется для резины в соответствии с ГОСТ 270-75.

  - Наружная поверхность искусственной неровности должна обеспечивать надлежащий водоотвод и иметь шероховатую поверхность для обеспечения требуемого сцепления с шинами транспортных средств в соответствии с ГОСТ 50597-93.

- Требования к конструкции

  - Средний элемент представляет собой монолитное изделие со специальными желтыми вставками из светоотражающего материала нанесенными в углублениях расположенных на поверхности.

  - Световозвращающая лента, наносящаяся на искусственную неровность должна обеспечивать требуемое сцепление с шинами транспортных средств в соответствии с ГОСТ 50597-93.

  - Концевой элемент представляет собой монолитное изделие полукруглой формы.

  - На наружной поверхности ИДН должен быть предусмотрены выступы овальной формы с изменяющейся высотой по контуру элемента для предотвращения пробуксовывания колес автомобильного транспорта.

  - ИНД должны быть армированы металлокордом для устойчивости к сдвиговым деформациям.

  - Элементы должны иметь отверстия под анкерные болты армированные металлическими закладными шайбами.

- Характеристики ИНД

  - Количество и размеры основных и краевых элементов ИДН:

| № п/п | Наименование | Габаритные размеры, мм | Количество элементов, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИДН 900 (средний элемент) | 900х500х55 | 63 |
| 2 | ИДН 900 (концевой элемент) | 900х250х55 | 4 |
| 3 | ИДН 500 (средний элемент) | 500х500х58 | 22 |
| 4 | ИДН 500 (концевой элемент) | 500х250х58 | 4 |
| 5 | Анкерный болт | диаметр 10-12 мм, длина 100-120 мм, тип головки – под болт | 916 |

  - В комплект поставки к ИДН должны входить крепежные детали, а также техническая документация производителя.

  - Техническая документация должна включать:

- 	инструкцию по монтажу или сборке, наладке или регулировке;

- 	инструкцию по штатному использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации (включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, транспортирование, упаковку, консервацию и условия хранения);

- 	инструкцию по утилизации;

- 	копию сертификата соответствия.