Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов

Объект: Верхняя Курья

Анализ №…1...…………                             Скважина №  1

Проба №…21…………..                             Глубина отбора пробы 0,0 – 3,0  м

| Ионы | Мг/дм3 | Мг/кг | % | Степень агрессивного воздействия рунта к металлическим конструкциям согласно СНиП 2.03.11-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe2+ |  |  | 0,00017 |  |
| Fe3+ |  |  | 0,0021 |  |
| SO4 |  | 102,75 |  | среднеагрессивная |
| Cl- |  | 23,075 | 0,0023 | среднеагрессивная |
| NO3 |  |  | 0,00013 |  |

PH…6.3……

Гумус, % …0,0036….

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля

Расчет выполнил: Калинина Н.С.

Зав. Лабораторией: Новак С.В.

Дата расчета: 01.02.10

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов

Объект: Верхняя Курья

Анализ №…2…………                                Скважина №  15

Проба №…22…………..                             Глубина отбора пробы 0,0 – 3,0  м

| Ионы | Мг/дм3 | Мг/кг | % | Степень агрессивного воздействия рунта к металлическим конструкциям согласно СНиП 2.03.11-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe2+ |  |  | 0,00004 |  |
| Fe3+ |  |  | 0,0027 |  |
| SO4 |  | 57,54 |  | среднеагрессивная |
| Cl- |  | 23,075 | 0,0023 | среднеагрессивная |
| NO3 |  |  | 0,00098 |  |

PH…6.6……

Гумус, % …0,0049....

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля

Расчет выполнил: Калинина Н.С.

Зав. Лабораторией: Новак С.В.

Дата расчета: 01.02.10

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов

Объект: Верхняя Курья

Анализ №…3…………                                 Скважина №  6

Проба №…19…………..                              Глубина отбора пробы 0,0 – 1,1  м

| Ионы | Мг/дм3 | Мг/кг | % | Степень агрессивного воздействия рунта к металлическим конструкциям согласно СНиП 2.03.11-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe2+ |  |  | 0,00004 |  |
| Fe3+ |  |  | 0,0017 |  |
| SO4 |  | 106,86 |  | среднеагрессивная |
| Cl- |  | 23,075 | 0,0023 | среднеагрессивная |
| NO3 |  |  | 0,0005 |  |

PH…6.4……

Гумус, % …0,0044....

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля

Расчет выполнил: Калинина Н.С.

Зав. Лабораторией: Новак С.В.

Дата расчета: 01.02.10