##### Таблица 5.  Таблица нормативных и расчетных значений характеристик грунтов выделенных

##### инженерно-геологических элементов (ИГЭ)

| № инженерно-геологи- ческого элемента ( ИГЭ ) | Наименование грунта | Нормативные значения характеристик грунтов |  |  | Расчетные значения характеристик грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  | Модуль деформации, МПа | Расчетное сопротивление грунта основания, Rо, кПа | Используемые нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Для расчета по деформациям |  |  |  |  | Для расчета по несущей способности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность грунта, г/см3 | Удельное сцепление,с, кПа | Угол внутр.трения, φ, градус | Коэффициент надежности по грунту | Плотность грунта, г/см3 | Удельное сцепление,кПа | Угол внутр.трения, φ, градус | Показатель текучести для выбора коэф. условий работы | Коэффициент надежности по грунту | Плотность грунта, г/см3 | Удельное сцепление, кПа | Угол внутр.трения, φ, градус |  |  |  |
| 1 | Насыпной грунт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | по лаб.ан., прил. Г табл.2,3 [1.8.3] |
| 2 | Глина от твёрдой до мягкопластичной консистенции | 1,96 | 50 | 17 | 1,0 | 1,95 | 50 | 17 | 0,25-0,5 | γg(φ)=1,15 γg(с)=1,5 | 1,94 | 33 | 15 | 18 | - | по лаб.ан., прил. Г табл.2,3 [1.8.3] |

Примечание к таблице 5:

значения удельного веса грунтов составляет:

- для ИГЭ-2       -      γn = 19,20 кН/м3      γII = 19,11 кН/м3    γI =19,01 кН/м3