Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов

Объект: Гайва

Анализ №…1...…………                                 Скважина №  5

Проба №…8…………..                                Глубина отбора пробы 1,5 – 2,0  м

| Ионы | Мг/дм3 | Мг/кг | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Feобщ | 3,11 | 15,55 | 0,001555 |
| SO42- | 50,25 | 251,25 | 0,02513 |
| Cl- | 6,50 | 32,50 | 0,003250 |
| NO3- | 0,39 | 1,95 | 0,000195 |

рH………5,60

Гумус, % ... 0,003975%

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля средняя

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля средняя

Расчет выполнил: Наумов Д.Ю,

Зав. Лабораторией: Туркова Л.А.

Дата расчета: 25.02.2010

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов

Объект: Гайва

Анализ №…2…………                                     Скважина №  2

Проба №…3…………..                               Глубина отбора пробы 1,0 – 1,5 м

| Ионы | Мг/дм3 | Мг/кг | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Feобщ | 0,18 | 0,90 | 0,00009 |
| SO4 | 78,98 | 394,9 | 0,03949 |
| Cl- | 2,5 | 12,50 | 0,00125 |
| NO3 | 3,68 | 18,40 | 0,00184 |

рH………6,90

Гумус, % …....0,005288%

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля средняя

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля низкая

Расчет выполнил: Наумов Д.Ю.

Зав. Лабораторией: Туркова Л.А.

Дата расчета: 25.02.2010