-29-

Приложение № 2.5. л.1.

2.5. Химический состав подземных вод

Объект: «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в м-не Крым

Кировского р-на г. Перми»

| КОМПОНЕНТЫ |  | Место отбора проб | Скв.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № пробы | 1 |  |
|  |  | Глубина отбора, м | 1,5 |  |
|  |  | Дата отбора | 22.01.2010 г. |  |
| Содержание в литре |  | мг | мг-экв | % мг-экв |
| К А Т И О Н Ы | Кальций Са2+ | 114,23 | 5,70 | 34,34 |
|  | Магний Mg2+ | 20,67 | 1,70 | 10,24 |
|  | Натрий+калий Na++K+ | 20,70 | 0,90 | 5,42 |
|  | ИТОГО: | 155,60 | 8,30 | 50,00 |
| А Н И О Н Ы | Гидрокарбонаты HCO3- | 341,60 | 5,60 | 33,73 |
|  | Хлориды Cl- | 78,10 | 2,20 | 13,25 |
|  | Сульфаты SO42- | 24,00 | 0,50 | 3,02 |
|  | ИТОГО: | 443,70 | 0,30 | 50,00 |
| ПРОЧИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| Гидрокарбонатная щелочность |  | мг-экв/л | Физические свойства Прозрачность: слабоопалесцирующая Вкус: без вкуса Цвет: без цвета Запах: без запаха |  |
| Жест- кость | Общая | 7,40 |  |  |
|  | Карбонатная | 5,60 |  |  |
|  | Некарбонатная | 1,80 |  |  |
| Водородный показатель рН |  | 7,10 |  |  |
| Свободная углекислота, мг/л |  | 22,0 |  |  |
| Агрессивная углекислота (экспериментальная), мг/л |  | 13,2 |  |  |
| Окисляемость, мг-О2/л |  | 48,42 |  |  |
| Сухой остаток (расч.), г/л |  | 0,599 |  |  |
| Содержание HCO3 в пробе с СаСО3, мг/л |  | - |  |  |
| Вид агрессивности согласно СНиП 2.03.11-85 - к бетону марки W4(табл.5,6) - к арматуре ж/б констр.(табл.7) - к металлическим констр. при свободном доступе О2(табл.26) |  | По химическому составу вода: НСО3-Ca-Mg Неагрессивная по НСО3, рН, SO4. Слабоагрессивная по СО2агр. Неагрессивная при периодическом смачивании Неагрессивная |  |  |

Аналитик:                                           / Сперанская О. Б. /                              01.02.10 г.