|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУ "Пермблагоустройство" ___________________/М.С.Якушев/ "______"_______________ 2012 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт объекта

ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Чкалова

- Характеристика существующей дороги

Участок работ представляет собой магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения.

В административном отношении участок работ расположен в Свердловском районе г.Перми.

Плотность застройки более 80%.

Ширина проезжей части 15 – 20 м

Число полос движения автотранспорта – 4

По участку проходят маршруты движения общественного транспорта – автобуса, троллейбуса и трамвая.

Покрытие проезжей части - асфальтобетон

Состояние покрытия удовлетворительное, наблюдается колейность, продольные и поперечные трещины, выбоины

- Выполняемые работы

2.1     Дорожно-строительные работы:

- фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий толщиной до 10 см – 11600м2;

- перевозка фрезерованного материала на расстояние до 5 км (в место указанное Заказчиком) – 2320 т;

- розлив вяжущих материалов с расходом 0,6л/м2 (БНД 60/90, БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90 или ЭБК-1, ЭБК-2 по ГОСТ Р 52128-2003) – 6,96 т;

- устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси марки 1 по ГОСТ 9128-2009 – 835,2 т;

- розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2 (БНД 60/90, БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90 или ЭБК-1, ЭБК-2 по ГОСТ Р 52128-2003) – 3,48 т;

- устройство верхнего слоя покрытия из смеси асфальтобетонной щебеночно-мастичной по ГОСТ 31015-2002 Н=5см (ЩМАС-15) – 11600м2;

- подъем люков колодцев до уровня проезжей части с применением колец опорных по ГОСТ 8020-90 – 38 шт.

Ремонт переездов через трамвайные пути:

- Разборка асфальтобетонного покрытия – 22,68 м3;

- Разборка плит переезда через трамвайные пути - 189 м2;

-Устройство основания из песка под плиты переезда через трамвайные пути (песок группы крупный по ТУ 5718-038-00186341-2010  или аналога) – 83,16 м3;

- Укладка железобетонных плит переезда через трамвайные пути (плиты ПН 8.20.16 – 66 шт., ПМ 14,6.20.16 – 99 шт. по  ТУ 5846-001-98080679-2007 из бетона В30, F300, W6) – 415,8 м2;

- Установка путевых тяг на пути из рельсов - 66 шт.;

- Заливка швов плитного покрытия битумной мастикой (мастика битумно-полимерная «ИЖОРА» МБП-Г/Шм-75 по ТУ 5775-010-11149403-2004 или аналога) - 4407 кг.;

- Погрузка и перевозка лома асфальтобетона на расстояние до 20 км – 54 т.;

- Перевозка демонтируемых плит переезда на расстояние до 5 км с разгрузкой в место указанное Заказчиком - 53,44 т.

2.2   Геодезические съемки поперечного профиля участка производства работ (границы, ось,   характерные точки):

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10м и дополнительно в характерных точках) до и после фрезерования и подсчет фактических объемов фрезерования существующего покрытия - требуется;

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей проезжей части (послойно), толщины слоев конструкции дорожной одежды с определением фактического объема уложенного материала – требуется;

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей котлованов с определением фактического объема земляных работ – требуется.

- Общие требования к выполнению работ

  - Работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85; ГОСТ 6665-91; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 31015-2002; ГОСТ Р 50597-93; СНиП 2.07.01-89; СНиП III-10-75; СТП-01-01-2012 Регламент по контролю качества;

  - Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в организационно-технологической документации Подрядчика (технологические карты, схемы операционного контроля, проекты производства работ), которая до начала работ предоставляется Заказчику;

  - Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории или администрацией района и Заказчиком;

  - Материал получаемый при удалении слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования вывозится с объекта в согласованные с Заказчиком места (отвалы) и передается по акту приема-передачи. По согласованию с Заказчиком, допускается использование материала при укрепительных и вспомогательных работах при условиях не противоречащих техническому заданию;

  - Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Удаление и захоронение материалов, не предназначенных для повторного использования, производится путем вывоза в соответствующие места захоронения с представлением Заказчику копии акта о захоронении отходов. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов;

  - При выполнении работ не допускается применение материалов произведенных с применением отходов асфальтобетона;

  - Допустимый нижний предел коэффициента уплотнения смеси выравнивающего слоя не может быть менее 0,98 при толщинах 3см и выше для утвержденного состава смеси.

- Требования при организации работ на проезжей части

  - Работы проводятся в сроки, определенные техническим заданием и договором.

  - Проведение работ на проезжей части дорог должно быть согласовано с Заказчиком, ГИБДД г.Перми,  Департаментом дорог и транспорта администрации г.Перми, МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";

  - Организацию движения транспорта и пешеходов и ограждение мест дорожных работ, следует выполнять в соответствии с согласованными в соответствии с п.4.2 схемами размещения технических средств организации движения в местах производства работ и ВСН 37-84;

  - До полного обустройства ремонтируемого участка дороги временными знаками и ограждениями запрещается размещать на проезжей части и обочинах персонал, работников, оборудование, инвентарь, материалы для ремонта;

  - Применяемые при дорожных работах временные дорожные знаки, ограждения и другие технические средства устанавливают и содержат организации, выполняющие дорожные работы;

  - Временные дорожные знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии со схемами размещения технических средств организации движения и ограждения мест производства работ;

  - Дорожные знаки, применяемые при производстве дорожных работ, должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

- Требования по объему гарантий качества работ

Подрядчик обязан в течение гарантийного срока устранить за свой счёт в срок устанавливаемый Заказчиком, дефекты и разрушения асфальтобетонного покрытия, в том числе: выбоины, выкрашивание, шелушение, колейность, истирание, пластические деформации, просадки люков колодцев и водоприёмных решёток, трещины.

| Главный инженер МКУ "Пермблагоустройство" |  | М.В.Чувашов |
| --- | --- | --- |
| Ведущий инженер ОСРиКР МКУ "Пермблагоустройство" |  | В.Н.Васильев |
| Начальник ОСРиКР МКУ "Пермблагоустройство" |  | А.В.Коношенко |
| Начальник СДО МКУ "Пермблагоустройство" |  | Г.Н. Прожерина |