Содержание

Стр.

Введение										3

1	Характеристика обследуемого объекта						4

2	Результаты обследования								6

2.1	Условия эксплуатации здания						6

2.2	Техническое состояние							7

2.3	Дефекты и повреждения							8

3	Физический износ									9

4	Выводы и рекомендации								10

Список литературы									12

Приложение А	Фотографический материал						13

Приложение Б	Результаты обмерных работ (графический материал)		18

Приложение В	Протоколы определения физических характеристик

материалов конструкций						19

Приложение Г	Проверочные расчеты строительных конструкций		20

Введение

Получение комплексной информации о текущем состоянии несущих конструкций, конструкционных материалов и реальной схемы работы здания позволяет принять своевременное правильное решение о целесообразности реконструкции и снизить затраты на капитальный ремонт.

Обследование кровли и стен здания МАДОУ "Детский сад №247" по ул. Маршала Рыбалко, 100а в Кировском районе г. Перми и заключение о техническом состоянии кровли и стен выполнено специалистами ООО «Альфа-проект».

Проведение обследования выполнялось в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 53778-2010 – «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Цель работы – оценка технического состояния конструкций покрытия и стен, выявление повреждений и дефектов, установление возможности дальнейшей нормальной эксплуатации здания.

Причина обследования – дефекты и повреждения, протечки кровли, а также длительный срок эксплуатации без проведения капитального ремонта.

Техническое обследование выполнено в марте-апреле 2012 года.

Список исполнителей

| 1. Инженер |  | Сидоров Д.В. |
| --- | --- | --- |

В соответствии с утвержденным техническим заданием на обследование выполнены следующие работы:

- анализ предоставленных заказчиком исходных данных (техническая документация);

- визуальный осмотр несущих и ограждающих конструкций;

- инструментальные замеры конструкций покрытия;

- дефектация строительных конструкций покрытия и стен;

- определение технического состояния конструкций покрытия и стен;

- составление заключения по результатам технического обследования.

1. Характеристика обследуемого объекта

Здание детского сада №247 расположено по адресу: ул. Маршала Рыбалко, 100а в Кировском районе г. Перми. Здание эксплуатируется по назначению.

Год постройки здания – 1963.

Здание детского сада в плане имеет прямоугольную форму с габаритными размерами в осях А-В и 1-2 - 12,0х50,0 м. Здание - двухэтажное, с подвалом и чердаком. Высота этажа - 3,3 м.

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными несущими стенами.

Конструктивные характеристики объекта:

Фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков. Блоки типа ФБС по ГОСТ 13579 высотой 600 мм, ширина блоков: под внутренние стены - 500 мм, под наружные – 600 мм.

Наружные и внутренние стены - из силикатного кирпича по ГОСТ 379 на цементно-песчаном растворе по ГОСТ 28013, толщина стен - 640 и 380 мм соответственно.

Перегородки - из силикатного и керамического кирпича, толщина перегородок - 100…150 мм (с учетом отделочных слоев).

Междуэтажные перекрытия - ж.б. сборные многопустотные плиты типа ПК по ГОСТ 9561. Плиты перекрытия опираются на наружные (по осям А и В) и внутреннюю (по оси Б) несущие стены.

Полы - шпунтованные доски δ=35 мм, уложенные по лагам - доска 150×50(h) с шагом 400.. 500 мм и линолеум по слою цементно-песчаной стяжки толщиной 50…70 мм.

Несущие конструкции покрытия здания детского сада выполнены в виде плоских поперечных рам из наслонных стропил (С) с двухуровневой затяжкой (Р), опирающихся на карнизные панели через подкладки из бруса (у наружных стен) и на пространственную систему подкосов (П) с продольно ориентированными прогонами (Прг) (у внутренней стены). Подкосы в нижнем опорном сечении сходятся в "узел" и опираются на внутреннюю несущую стену.

Торцевые скаты состоят из стропил вальмы (СВ), опирающихся на продольные прогоны, мауэрлаты и угловые балки (Б) (через стойки вальмы (СТВ)) и рядовых стропильных ног, опирающихся на мауэрлаты и стропила вальмы.

Вальмовые стропила (накосные ноги) – спаренные доски сечением 50х200(h) мм.

Стропильные ноги – спаренные и одинарные доски сечением 50х200(h) мм. Шаг стропильных ног 1,08…1,2 м.

Затяжки – одинарная доска сечением 50х150(h) и спаренные доски сечением 40х125(h) мм.

Кобылка - одинарная доска сечением 50х100(h) мм.

Прогоны - одинарная доска сечением 50х200(h) мм.

Стойки накосных ног –спаренные доски 50х200(h) мм.

Шпренгели - брус сечением 180х200(h) мм со спилами четырех кантов.

Мауэрлат – брус 200х100(h) мм.

По стропилам уложена обрешетка из брусков 50х60(h) мм. Шаг обрешетки 300…400 мм. По обрешетке уложены волнистые асбоцементные листы высотой 40 мм, толщиной 6 мм.

Чердачное пространство - не отапливаемое, утеплитель чердачного перекрытия  - засыпка из керамзитового гравия, толщиной 200 мм и доменного шлака толщиной 100 мм.

Водосток - наружный неорганизованный.

Окна деревянные с двойным остеклением в раздельных переплетах. Внутренние двери деревянные филенчатые, высотой 2,1 м, шириной полотна 900 мм, шириной полотна 600 мм в санузле.

Входные двери металлические размером 0,8…1,0×2,1(h) м.

Лестницы от первого до второго этажа - сборные железобетонные марши и площадки. Ширина маршей – 1,0 м.

Инженерные сети:

Отопление - центральное, в качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы типа МС-140.

Холодное и горячее водоснабжение - центральное, внутренняя разводка и стояки выполнены из оцинкованных труб диаметрами 32 и 50 мм соответственно.

Канализация - централизованная, стояки и внутренняя разводка выполнены из чугунных труб диаметрами 219 и 50 мм соответственно.

Вентиляция - естественная, посредством вентиляционных каналов, расположенных во внутренних стенах.

Электроснабжение от сети 220В, проводка скрытая, в штрабах.

Слаботочные сети - телефон, радио.

Газоснабжение - отсутствует.

2. Результаты обследования

2.1 Условия эксплуатации здания

Своевременное предупреждение негативного влияния условий эксплуатации помещений (здания) позволяет снизить затраты на капитальный ремонт.

Степень агрессивности среды определяется химическим составом воздушной среды, характером воздействия на конструкции ее реагентов в сочетании с температурно-влажностным режимом эксплуатации здания.

С целью снижения степени агрессивного воздействия среды на строительные конструкции необходимо предусматривать:

- разработку генеральных планов, объемно-планировочных и конструктивных решений с учетом розы ветров и направленности потока грунтовых вод;

- приточно-вытяжную вентиляцию;

- герметизацию и зачеканку всех стыков и узлов примыкания конструкций.

Эксплуатационную среду строительных конструкций покрытия  здания детского сада, можно охарактеризовать как неагрессивную по отношению к строительным конструкциям.

2.2 Техническое состояние обследуемого объекта

Оценка технического состояния произведена на основании визуального осмотра с учетом выявленных дефектов и повреждении, по следующим категориям (согласно ГОСТ Р 53378-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»):

Нормативное техническое состояние – категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения;

Работоспособное техническое состояние – категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается;

Ограниченно-работоспособное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости);

Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

2.3 Дефекты и повреждения

Кровля

Кровля имеет следующие дефекты и повреждения:

- расслоение, трещины и сколы волнистых асбоцементных листов;

- негерметичность кровли в местах примыкания к вентиляционным шахтам (на всей площади кровли);

- отсутствие герметизации стыков коньковых и карнизных элементов покрытия;

- коробление, рассыхание древесины оконных блоков слуховых окон;

- ослабление крепежа волнистых асбоцементных листов и фасонных элементов покрытия (стальные и резиновые шайбы под шляпками гвоздей не плотно прижаты к листам покрытия);

- локальные разрушения камней кладки вентканалов над кровлей;

- поверхностный коррозионный износ всех зонтов и дефлекторов.

Техническое состояние кровли оценивается как ограниченно-работоспособное.

Конструкции покрытия

В ходе работ по обследованию конструкций выявлено:

- загнивание древесины стропильных ног, элементов обрешетки, элементов слуховых окон, прогонов, подкосов и ригелей с изменением цвета древесины до светло-коричневого;

- многочисленные следы протечек и замачивания деревянных несущих элементов;

- локальные участки разрушения кирпичной кладки вентканалов на глубину 20-50 мм;

- выкрошевание раствора швов кладки вентканалов на глубину 10-30 мм;

- общая замусоренность чердачного пространства, складирование отходов строительного производства на чердаке;

Техническое состояние конструкций покрытия оценивается как ограниченно-работоспособное.

Конструкции перекрытия

- недостаточная толщина утеплителя чердачного перекрытия. Требуемая толщина шлаковой засыпки t=1200 мм для обеспечения нормируемого значения сопротивления теплопередачи Rreq  (по требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для жилых помещений);

Техническое состояние конструкции перекрытия оценивается как ограниченно-работоспособное.

Наружные и внутренние стены

В ходе работ по обследованию конструкций выявлено:

- выветривание раствора швов кладки наружных стен на глубину 10-20 мм;

- систематическое увлажнение кладки карнизных участков стен, в зоне над козырьками входов и под оконными отливами;

- замачивание и увлажнение карнизных плит в результате недостаточного свеса кровли;

- локальные участки разрушения отделочных покрытий цоколя.

Техническое состояние стен оценивается как работоспособное.

3 Физический износ

Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования (далее системы) и здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.

Определение значения физического износа выполнено согласно ВСН 53-86 «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Таблица 1				Расчет физического износа покрытия

| Наименование конструкций | Отношение размера поврежденного участка к размеру конструкции, % | Физический износ участка, % | Физический износ конструкции, % | Удельный вес конструкции, % | Доля физи-ческого из-носа конструкции в общем физическом износе здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрытие | 50 | 80 | 40 | 5 | 2 |

4. Выводы и рекомендации

Вывод:

На основании проведенного обследования, оценки выявленных дефектов и повреждений конструкций, анализа физико-механических характеристик материалов конструкций, можно сделать выводы:

1.1 Техническое состояние конструкций покрытия и стен обследуемого здания МАДОУ "Детский сад №247" по ул. Маршала Рыбалко, 100а в Кировском районе г. Перми оценивается  ограниченно-работоспособное и работоспособное соответственно.

1.2. Качество материалов строительных конструкций.

Для изготовления несущих конструкций применена древесина II сорта. Количество сучков, косослой не превышают допустимые значения для древесины II сорта.

Влажность древесины конструкций на момент обследования 23,8 %. Повышенная влажность обусловлена периодическим замачиванием стропильных конструкций, вследствие протечек кровли, а так же влиянием окружающей среды в весенний период времени.

1.3. Несущая способность строительных конструкций покрытия и стен.

Несущая способность всех конструкций покрытия и стен детского сада на фактические нагрузки – обеспечена, но снижена в виду дефектов и повреждений, возникших в период длительной эксплуатации здания.

1.4. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций

Теплотехнические свойства чердачного перекрытия не соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» как для общественных зданий.

1.5. Физический износ конструкций кровли составляет 40%, капитальный ремонт кровли с устранением дефектов - целесообразен.

Рекомендации:

Для обеспечения надежной эксплуатации необходимо:

- выполнить замену асбестоцементных листов на листы из профнастила на всей площади кровли;

- выполнить полную замену фасонных элементов на примыкании к канализационным стоякам, вентиляционным шахтам, коньковых, карнизных элементов на аналогичные элементы из оцинкованной стали;

- заменить вентиляционные каналы на короба из оцинкованной стали с утеплением стенок канала;

- выполнить локальный ремонт кладки кирпичных вентканалов (в местах разрушения камней кладки) затиркой цементно-песчаным раствором;

- выполнить ремонт и антикоррозийную обработку водосточной системы;

- выполнить замену оконных блоков слуховых окон;

- выполнить полную антисептическую обработку деревянных элементов покрытия;

- выполнить замену обрешетки и кобылок на всей площади кровли;

- очистить чердачное перекрытие от строительного мусора (кирпичного боя, обломков асбестоцементных листов);

- выполнить дополнительное утепление чердачного перекрытия для обеспечения требуемого значения термического сопротивления;

- выполнить замену (установку в местах отсутствия) зонтов и дефлекторов, а затем их антикоррозионную обработку.

Рабочий проект на капитальный ремонт кровли выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, отдельным проектом, силами организации, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Список литературы

- СП 20.13330.2011 - Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция.

- СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1988.

- СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. / Госстрой СССР. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.

- СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры/ГУП НИИЖБ Госстроя России. -  М.: ЦИТП Госстроя России, 2001.

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции/Госстрой СССР.-М.: ЦИПТ Госстроя СССР, 1988.

- СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции./Госстрой СССР. -  М.: Стройиздат, 1983.

- Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИпромзданий». - М. 1997.

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций по внешним признакам / ЦНИИпромзданий. - М., 1989.

- МДС 13-6.2000. Методика по определению непригодности жилых зданий и жилых помещений для проживания. / Госстрой России, 2000.

- ВСН 53-86. Правила оценки физического износа жилых зданий. /Гражданстрой, 1986

Приложение А

Результаты визуального обследования (фотографический материал)

Рис. А.1 Замачивание обрешетки и стропильной ноги покрытия около слухового окна

Рис. А.2 Заглушенная вентшахта в осях А-Б у оси 1

Рис. А.3 Загнивание опорной части стропильной ноги, деталь сопряжения участков канализационного стояка

Рис. А.4 Разрушение вентшахты в нижней (опорной) части

Рис. А.5 Замачивание участка стены над козырьком входа

Рис. А.6 Замачивание карнизных участков стены в результате недостаточного выноса кровли

Рис. А.1 Замачивание обрешетки и стропильной ноги покрытия около слухового окна

Рис. А.2 Заглушенная вентшахта в осях А-Б у оси 1

Рис. А.3 Загнивание опорной части стропильной ноги, деталь сопряжения участков канализационного стояка

Рис. А.4 Разрушение вентшахты в нижней (опорной) части

Рис. А.5 Замачивание участка стены над козырьком входа

Рис. А.6 Замачивание карнизных участков стены в результате

недостаточного выноса кровли

Приложение Б

# Результаты обмерных работ (графический материал)

Приложение В

# Протоколы определения физических характеристик

# материалов конструкций

ПРОТОКОЛ № 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ КОНСТРУКЦИЙ

Объект: МАДОУ "Детский сад №247" по ул. Маршала Рыбалко, 100а в г. Перми

Наименование конструкций:

Деревянные конструкции покрытия.

Дата испытания: 23.03.2012.

Количество точек испытания в серии – 10 точек.

Марка прибора: ВИМС-2.1, заводской № 149.

Определение влажности древесины конструкций выполнено согласно требованиям ГОСТ 16558.

Результаты испытаний

| № испы-тания | Место замера | Показание прибора, % | Среднее значение влажности конструкций, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревянные конструкции покрытия | 28.0 | 23.8 |
| 2 |  | 29.2 |  |
| 3 |  | 23.6 |  |
| 4 |  | 21.5 |  |
| 5 |  | 24.8 |  |
| 6 |  | 25.9 |  |
| 7 |  | 20.2 |  |
| 8 |  | 22.3 |  |
| 9 |  | 27.1 |  |
| 10 |  | 25.6 |  |

Испытание и обработка результатов                             инженер Сидоров Д.В.

Приложение Г

# Проверочные расчеты строительных конструкций

1. Теплотехнический расчёт чердачного перекрытия

Место строительства: г. Пермь;

Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92: text= -35°С;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: tht=-5,9°С;

Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой ≤8°С: zht=229 суток;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tint=20°С;

Зона влажности: нормальная;

Влажностный режим помещений: нормальный;

Условия эксплуатации: Б (нормальные);

Коэффициент теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждающих кон струкций, Вт/(м2·°С): int =8,7;

Коэффициент теплоотдачи поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/ (м2·°С): ext =12;

###### Таблица Г.1			Теплотехнические характеристики

| № | Наименование материала | Объемный вес,  [кг/м3] | Толщина слоя,  [м] | Удельная теплопроводность,  [Вт/(м2 • С)]. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамзит | 600 | 0,10 | 0,19 |
| 2 | Засыпка шлаком | 800 | 0,20 | 0,26 |
| 3 | Ж.б. многопустотная плита | 2500 | 0,06 | 0,91 |

В соответствии с п. 5.3 СНиП 23-02-2003 приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2·°C/Bt, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, м2·°С/Вт, определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С·сут.

Теплоизолирующая способность чердачного перекрытия

Dd = (tint - tht) × zht  = (20+5,9) × 229 = 5931; а=0,00045; в=1,9

Rreq=а×Dd+в

Rreq = 4,57 [(м2 × С) / Вт]

Rо = 1/int + 1/ext + R1 + R2 + R3;

int = 8,7 Вт/(м2С), ext = 12 Вт/(м2С) - по табл. 6* СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

R1, R2, ..., Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, определяемые по формуле:    R =  / ,

где  - толщина слоя, м;

 - расчетная характеристика теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С).

Rо1 =1/8,7 + 1/12 + 0,10/0,19 + 0,20/0,26 + 0,06/0,91 = 1,56 [(м2 × С) / Вт]

1,56 < Rreq =4,57 [(м2 × С) / Вт]

Вывод: Конструкция чердачного перекрытия  не отвечает требованиям СП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий».