Приложение №1

к извещению № ____ от 05.06.2012 г.

о проведении запроса котировок

Техническое задание о проведении котировки на право заключения на

оказание услуг по окраске настилов деревянных на территории

фестивального городка.

Вид работ: окраска настилов деревянных на территории фестивального городка.

Срок выполнения работ: с 10.06. до 08ч.00мин. 12.06.2012г.

Площадь нанесения: 4 050 м2

Требования к методу нанесения:

Безвоздушный способ покраски: Нанесение лакокрасочного материала за счет гидравлического сжатия краски большим давлением (до 230 атм.). При нанесении разметки безвоздушным способом факел распыляемой краски четко очерчен и защищен от окружающей среды оболочкой паров растворителей, предотвращающих рассеивание и потерю частиц краски и обеспечивающий уменьшение туманообразования, что приводит к улучшению условий труда. В результате большого давления и высокой скорости движения краски происходит сопутствующее дополнительное очищение размечаемой поверхности, что приводит к улучшению адгезии и увеличению срока службы нанесенной разметки.

Требования к краске

Краска должна представлять собой комплексный состав, основными компонентами которого являются наполнитель, пигмент, связующее вещество и растворитель. Наполнитель создает необходимую шероховатость и матовость высохшей пленки, улучшает прочность и адгезионные свойства. Пигмент вводят в состав красок для придания им нужного цвета. Связующее вещество соединяет пигмент с наполнителем и образует при высыхании пленку. Вязкость краски регулируется количеством добавляемого в нее растворителя. Используются краски, наносимые в холодном состоянии и высыхающие за счет испарения растворителя. Такие краски могут иметь в качестве основы акриловые сополимеры, алкидные, полиэфирные смолы и другие составляющие. Использование безвоздушного способа характеризуется применением высоковязких красок со степенью перетира 60 мкм и менее.

Обобщенные данные по краскам даны в табл. 1.

Требования к показателям качества красок (эмалей) для разметки дорог

| Наименование показателей | Технические требования |
| --- | --- |
| Цвет | Белый |
| Коэффициент яркости белой краски, не менее: | 0,8 |
| Плотность, г/см3 | Не менее 1,5 |
| Содержание нелетучих веществ, % | Не менее 70 |
| Вязкость при применении, по ВЗ-246 (4) при 20 °С, с | 60 - 140 |
| Степень перетира, мкм, не более | 70 |
| Адгезия к стеклу или цементобетону, усл. балл | 1 - 2 |
| Устойчивость пленки краски на цементобетоне к действию воды, насыщенного раствора NaCl и 10 %-ного раствора NaOH, ч | 48 |
| Время высыхания до ст. 3 при температуре (20 ± 2) °С и влажности не более 75 % при толщине жидкой пленки не менее 0,3 мм, мин, не более | 30 |
| Гарантийный срок хранения, мес., не менее | 3 |
| Срок эксплуатации, мес., не менее | 6 |

Перед началом работ необходимо проверить годность материала, а при необходимости, довести его до рабочего состояния. Если предполагается проводить работу с вновь поступившей партией материала, следует проверить сохранность упаковки, его внешний вид, выполнить проверку годности к использованию, особенно в случаях, когда краска хранилась длительное время.

Краску перед употреблением необходимо перемешать до однородного состояния барботажем воздухом или механическим способом.

Внешний вид краски определяют визуально при естественном рассеянном свете. Цвет пленки определяют в колориметрической системе МКО 1931 г. или путем визуального сравнения с контрольными заводскими образцами. Сравниваемые образцы должны находиться в одной плоскости на расстоянии 30-50 см от глаз наблюдателя.

Условную вязкость краски определяют с помощью вискозиметров при температуре 20±5°С. Вязкость материала должна соответствовать техническим условиям завода-изготовителя. При необходимости, краску разбавляют до рабочей вязкости путем добавления растворителя (для красок, требующих добавление растворителя).

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 6589-74 Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира прибором "клин" (гриндометром).

ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Метод определения условной вязкости.

ГОСТ 12.4.004-79 Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания.

ГОСТ 28513-90 Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности.

ГОСТ 29319-92 Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета.