Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов

Объект: Нагорный

Анализ №…1...…………                                 Скважина №  11

Проба №…7…………..                                Глубина отбора пробы 1,3 – 1,8  м

| Ионы | Мг/дм3 | Мг/кг | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Feобщ | 0,16 | 0,80 | 0,00008 |
| SO42- | 54,73 | 273,65 | 0,02737 |
| Cl- | 5,00 | 25,00 | 0,00250 |
| NO3- | 3,09 | 15,45 | 0,001545 |

рH………8,81

Гумус, % ........0,004275%

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля средняя

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля средняя

Расчет выполнил: Наумов Д.Ю,

Зав. Лабораторией: Туркова Л.А.

Дата расчета: 15.02.2010

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов

Объект: Нагорный

Анализ №…2…………                                     Скважина №  2

Проба №…2…………..                               Глубина отбора пробы 1,5-2,0 м

| Ионы | Мг/дм3 | Мг/кг | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Feобщ | 0,28 | 1,40 | 0,00014 |
| SO4 | 58,96 | 294,80 | 0,02948 |
| Cl- | 8,50 | 42,50 | 0,00425 |
| NO3 | 0,37 | 1,85 | 0,000185 |

рH………7,57

Гумус, % …....0,001688%

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля средняя

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля средняя

Расчет выполнил: Наумов Д.Ю.

Зав. Лабораторией: Туркова Л.А.

Дата расчета: 15.02.2010

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов

Объект: Нагорный

Анализ №…3…………                                    Скважина №  13

Проба №…10…………..                               Глубина отбора пробы 1,5 – 2,0 м

| Ионы | Мг/дм3 | Мг/кг | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Feобщ | 0,25 | 1,25 | 0,000125 |
| SO4 | < 5,00 | < 25 |  |
| Cl- | 4,50 | 22,50 | 0,00225 |
| NO3 | 0,59 | 2,95 | 0,000295 |

рH………7,49

Гумус, % …....0,00195%

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля низкая

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля низкая

Расчет выполнил: Наумов Д.Ю.

Зав. Лабораторией: Туркова Л.А..

Дата расчета: 15.02.2010