Приложение №1

К Документации открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку рентгеновской пленки и химических реактивов

для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

| позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (УКАЗАТЬ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 6 | ПЛЕНКА РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | 330-470 |  |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет плоскокристаллическую структуру (не зернистую) | Наличие |  |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют полигональную форму (многоугольную) | Наличие |  |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  | 24 | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27 | Формат 35 х 43 см | Наличие |  |
|  | 28 | Количество упаковок | 3 |  |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 6 | ПЛЕНКА РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | 330-470 |  |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет плоскокристаллическую структуру (не зернистую) | Наличие |  |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют полигональную форму (многоугольную) | Наличие |  |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  | 24 | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27 | Формат 35 х 35 см | Наличие |  |
|  | 28 | Количество упаковок | 3 |  |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 6 | ПЛЕНКА РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | 330-470 |  |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет плоскокристаллическую структуру (не зернистую) | Наличие |  |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют полигональную форму (многоугольную) | Наличие |  |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  | 24 | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27 | Формат 30 х 40 см | Наличие |  |
|  | 28 | Количество упаковок | 3 |  |
| 4 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 6 | ПЛЕНКА РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | 330 - 470 |  |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет плоскокристаллическую структуру (не зернистую) | Наличие |  |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют полигональную форму (многоугольную) | Наличие |  |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  | 24 | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27 | Формат 24 х 30 см | Наличие |  |
|  | 28 | Количество упаковок | 3 |  |
| 5 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 6 | ПЛЕНКА РЕНТГЕНОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ МАММОГРАФИИ | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Пленка маммографическая адаптирована к зелёному спектру излучения | Наличие |  |
|  | 9 | Пленка должна иметь раздельные эмульсионные слои | не менее 3 |  |
|  | 10 | Эмульсии на пленке расположены на одной стороне подложки | Наличие |  |
|  | 11 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,5 |  |
|  | 12 | Минимальная оптическая плотность пленки D min | не более 0,21 |  |
|  | 13 | Фотохимическая обработка пленки должна производиться в проявочных процессорах для получения высокого качества снимка. | Наличие |  |
|  | 14 | Формат 18х24 | Наличие |  |
|  | 15 | Количество упаковок | 30 |  |
| 6 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 6 | ПЛЕНКА МЕДИЦИНСКАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки настроена на экраны, излучающие синий, зеленый и белый свет | Наличие |  |
|  | 9 | Пленка одностороннего полива | Наличие |  |
|  | 10 | Пленка на подложке, окрашенной в цвет | синий |  |
|  | 11 | Подложка пленки | лавсановая |  |
|  | 12 | Средний градиент контрастности | не менее 2,6 |  |
|  | 13 | Чувствительность пленки при обработке Р-1 | не менее 1800 |  |
|  | 14 | Содержание серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 2,2 |  |
|  | 15 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  | 16 | Формат 110х30,5 | Наличие |  |
|  | 17 | Количество рулонов | 40 |  |
| 7 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 6 | ПЛЕНКА МЕДИЦИНСКАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки настроена на экраны, излучающие синий, зеленый и белый свет | Наличие |  |
|  | 9 | Пленка одностороннего полива | Наличие |  |
|  | 10 | Пленка на подложке, окрашенной в цвет | синий |  |
|  | 11 | Подложка пленки | лавсановая |  |
|  | 12 | Средний градиент контрастности | не менее 2,6 |  |
|  | 13 | Чувствительность пленки при обработке Р-1 | не менее 1800 |  |
|  | 14 | Содержание серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 2,2 |  |
|  | 15 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  | 16 | Формат 100х30,5 | Наличие |  |
|  | 17 | Количество рулонов | 30 |  |
| 8 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 6 | ПРОЯВИТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕНТГЕНОВСКОЙ И ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие |  |
|  | 9 | Комплектация: |  |  |
|  | 10 | 2 канистры по 5 л концентрата «А» | Наличие |  |
|  | 11 | 2 канистры по 0,5 л концентрата «В» | Наличие |  |
|  | 12 | 2 канистры по 0,5 л концентрата «С» | Наличие |  |
|  | 13 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 40 |  |
|  | 14 | Для проявки 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литра готового раствора | не более 0,5 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1 |  |
|  | 16 | Количество, наборов | 4 |  |
| 9 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 6 | ФИКСАЖ (ЗАКРЕПИТЕЛЬ) ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕНТГЕНОВСКОЙ И ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие |  |
|  | 9 | Комплектация: |  |  |
|  | 10 | 2 канистры по 5 л концентрата "А" | Наличие |  |
|  | 11 | 2 канистры по 1,25 л концентрата "В" | Наличие |  |
|  | 12 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 40 |  |
|  | 13 | Для закрепления 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литров готового раствора | не более 0,75 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1 |  |
|  | 15 | Количество, наборов | 4 |  |
| 10 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 6 | ПРОЯВИТЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ РЕНТГЕНОВСКОЙ И ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Комплектация: |  |  |
|  | 9 | Концентрат по 5 литров в канистре | Наличие |  |
|  | 10 | 5 литров концентрата рассчитано на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 30 |  |
|  | 12 | Количество, канистр. | 1 |  |
| 11 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | № ____________ дата выдачи ________ |  |
|  | 6 | ПЛЕНКА ДЛЯ ТЕРМОГРАФИЧЕСКОГО ПРИНТЕРА "DRYSTAR" ДЛЯ ПРЯМОЙ ТЕРМОПЕЧАТИ | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах для печати маммографических снимков | Наличие |  |
|  | 9 | Основа (подложка) пленки - полиэстер | Наличие |  |
|  | 10 | Голубой прокрас основы (подложки) пленки | Наличие |  |
|  | 11 | Толщина основы пленки, микрон | не более 168 |  |
|  | 12 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие |  |
|  | 13 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие |  |
|  | 14 | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие |  |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность D min | не более 0,23 |  |
|  | 16 | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 4,0 |  |
|  | 17 | Углы пленки скругленные | Наличие |  |
|  | 18 | Печать системной информации в правом верхнем углу каждой пленки | Наличие |  |
|  | 19 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие |  |
|  | 20 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие |  |
|  | 21 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного картриджа | Наличие |  |
|  | 22 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие |  |
|  | 23 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18 |  |
|  | 24 | Срок хранения изображения, лет | не менее 25 |  |
|  | 25 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100 |  |
|  | 26 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке для обмена информацией с принтером | Наличие |  |
|  | 27 | Размер информационного радиочипа, мм | не менее 55х55 |  |
|  | 28 | Назначение радиочипа: | Наличие |  |
|  | 29 | -передача информации о типе пленки | Наличие |  |
|  | 30 | -передача информации о формате пленки | Наличие |  |
|  | 31 | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие |  |
|  | 32 | -передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие |  |
|  | 33 | Пленка совместима с принтерами AGFA DRYSTAR 5-тысячной серии | Наличие |  |
|  | 34 | Формат 28х 35 см | Наличие |  |
|  | 35 | Количество упаковок | 1 |  |

Главная мед. сестра МБУЗ «ГКП №4»                                                                     С.А. Мутовкина