**Приложение № 2 к документации**

**об открытом аукционе в электронной форме**

**Ведомость основных материалов**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование показателей*** | ***Конкретные показатели используемого товара*** |
| Сорбенты, обеспечивающие очистку вод от нефтепродуктов до 0,05 мг/кг  - СПАВ до 0,1мг/кг, размер частиц 0,6-1,2 мм;  - насыпная плотность 0,51г/см3 |  |
| Антрациты ГОСТ Р 51641-2000, ГОСТ Р 51232-98  - массовая доля серы не более 1%;  - насыпная плотность 0,7-0,9г/см3;  - фракция частиц 0,8-2,0 мм |  |
| Коагулянты применять с содержанием трёхвалентного железа в продукте 19-21%  - рН менее 2 (10% раствора);  - плотность 1200-1400 кг/м3. |  |
| Сорбционная ёмкость бонов должна составлять 8-15 кг/на 1кг бона в зависимости от вязкости собираемых нефтепродуктов. |  |