Приложение № 4 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

**Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товаров, их значения**

Щебень известняковый фракции 20-40 мм М 600

Нефтяной битум ГОСТ 22245-90, глубина проникания иглы при 250С, 0,1 мм: 61-130 (по ГОСТ 11501-78), температура размягчения по кольцу и шару, 0С не менее 43 (по ГОСТ 11506-73), растяжимость при 250С см не менее 55 (по ГОСТ 11505-75), растворимость, % не менее 99,50 (по ГОСТ 20739-75), изменение массы после прогрева, % не более 0,50 (по ГОСТ 18180-72), температура вспышки, 0С не ниже 230 (по ГОСТ 4333-87).

Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Г II марки

Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б II марки

Бортовой камень марка БР 100.20.8

Бортовой камень марка БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91

Бортовой камень марка 1ГП, ГОСТ 6666-81, без фаски, из изверженных или осадочных или метаморфических горных пород, прочность МПа не менее 60, морозостойкость не менее F 25

Бортовой камень марка 5ГП, ГОСТ 6666-81, размер 200\*80\*700-2000 мм, из изверженных или осадочных или метаморфических горных пород, прочность МПа не менее 60, морозостойкость не менее F 25

Бортовой камень марка БР 300.45.18, ГОСТ 6665-91

Плитка тротуарная BESSER ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ тип «Катушка» серая 216\*146\*80 на пескоцементной смеси с заполнением швов песком (песок средний и мелкий, ГОСТ 8736-85)

Лоток бетонный марка ЛВ 10.14.06

Лоток бетонный марка ЛВ 10.14.13

Лоток бетонный марка ЛВК ВМ 15-25-21,5

Плитка тротуарная вибропрессованная серая 30\*30\*4,5 см, ГОСТ 17608-91

Решетки чугунные 1,5\*1,5 м2