Приложение № 3

к Извещению № 0356300120313000015

от «05» апреля 2013 года

о проведении запроса котировок

Перечень используемых товаров (материалов) и требования к их качественным характеристикам

на текущий ремонт кабинета № 1,2,3 поликлиники № 1,

МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» по адресу г. Пермь, ул. Советской Армии, 10

В составе котировочной заявки необходимо приложить перечень используемых материалов с указанием качественных технических характеристик материалов, удовлетворяющих требованиям Заказчика.

Требование заказчика:

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шпатлевка типа Ветонит LR+ или эквивалент | Цвет белый Водостойкость не водостойкая Заполнитель известняк, < 0,3 мм Связующее полимерный клей Рабочая температура во время выполнения работ по выравниванию температура основы, растворной смеси и помещения должна быть > +10oС Температура воды не выше +40oС Время использования в течение примерно 1 суток с момента затворения водой Время высыхания при +10oС прим. 2 суток; при +20oС прим. 1 сутки, при хорошей вентиляции. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. На объекте необходимо создать такие условия, чтобы выравнивающий слой мог высохнуть примерно за одни сутки с момента нанесения. Толщина слоя - частичное выравнивание: макс. 5 мм/за 1 нанесение - полное выравнивание: макс. 3 мм/за 1 нанесение Расход ~ 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Необходимое кол-во воды ~ 9 литров/25 кг сухой смеси Прочность сцепления с бетоном > 0,5 МПа |
| 2 | Плитка пола типа ATLAS CONCORDE коллекция Extra или эквивалент | не проводит электрический ток; не подвергается разрушению при соприкосновении с химическими веществами; не изменяет своего цвета при воздействии солнечных лучей; легко чистится; гигиеничный материал, на котором не выживают вредные микроорганизмы; долговечность. Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки(2 или 4 стороны) от производственного значения, %; 0,20%. Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки(2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов(20 или 40 сторон), %; 0,15%. Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %; 2,70%. Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров, %; 0,35%. Максимальное отклонение по плоскостности, кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %; +0,2% -0,05%. Водопоглощение, %; 3,00%. Сопротивление глазури растрескиванию; Выдерживает. Разрушающая нагрузка, N; 1580. Предел прочности при изгибе, N/mm2; 39. Степень износостойкости, PEI; PEI 3-PEI 4. Морозостойкость циклов от -5°С до +5°С; 100. |
| 3 | Ламинированный паркет Дуб перламутровый тёмный или эквивалент | Класс истираемоcти: 33 Оттенок: бежевый Коричневый Наличие восковой обработки замка: да Наличие фаски: да Тип поверхности: Структурный Вид доски: Доска Производитель: Schatten Flooring Коллекция: Prestige Life Толщина, мм: 12 Размер: 1210*142 мм |
| 4 | Умывальник типа JIKA или эквивалент | Умывальник с пьедесталом цвет: белый |
| 5 | Обои типа AS CREATION или эквивалент | Виниловые обои на флизелиновой основе. Повышенная светостойкость. Высокая воздухопроницаемость. Обладают повышенной устойчивостью к выгоранию и механическим воздействиям. При соблюдении технологии оклейки стык между полотнами практически не заметен. Обои легко впитывают клей, не расползаются при наклейке и надежно прилегают к стене. |
| 6 | Оконный блок системы типа REHAU EURO-Design или эквивалент | Системная глубина / число камер: 60 мм / 3 камеры Теплоизоляция: Rопр. = 0,64м2°С/Вт Взломобезопасность: установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм Воздухо- и водонепроницаемость: надежная защита от сквозняков, пыли и воды благодаря двум контурам уплотнений (нахлест уплотнений по 8 мм снаружи и внутри) Поверхность: гладкая, легко очищаемая |