Приложение к техническому заданию

Перечень используемых товаров и требования к их качественным характеристикам

| № п/п. | Показатели и их значение (конкретные, максимальные и минимальные) |
| --- | --- |
| 1 | Каболка. Используемое сырье — веревка из льна, конопли, агавы или других растительных волокон (1-, 2-, 3-х прядная). Размер — диаметр 6-8 мм, 10-12 мм. Пропиточные материалы — смоляно-битумные мастики, нефтяные битумы (БНИ-4, БНД и др.), растворители, приготовленные по специальной технологии при повышенной температуре. Плотность — 1,09 г/куб.см. Массовая доля пропитки — 40%. Разрывная нагрузка — не менее 27 кг. |
| 2 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия/сурик железный. Цвет: коричневый (красно-коричневый). |
| 3 | Олифа по ГОСТ Р 51692-2000 масляная (натуральная или комбинированная) Цвет по йодометрической шкале, мг I2/100 см3, не темнее: 400-1600 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4мм при температуре (20+0,5) оС, с: 20-60 Кислотное число, мг КОН/г: не более 10 Массовая доля пленкообразующего вещества, %: 71±1 Отстой по объему, %, не более 1 Прозрачность олифы: полная |
| 4 | Очес льняной паренцовый (стланцевый), мягкий. Сорт (номер) 6-14 с массовой долей костры и сорных примесей, не более 15%. В соответствии с ГОСТ Р 53486-2009. |
| 5 | Шурупы с полукруглой головкой. Длина шурупа не должна превышать 80мм. Диаметр шурупа: ≥ 6 мм. Должны соответствовать ГОСТ 1144-80. |
| 6 | Дюбели распорные полипропиленовые. Размер: диаметр дюбеля, мм 6-8мм Длина дюбеля, мм 30-40. |
| 7 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром от 16 мм |
| 8 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 50 мм. Конструкция и размеры уплотнительных колец должны соответствовать (по ГОСТ 22689.2-89) D - 49(+1,0; - 0,6) мм; d1 - 6-7(+0,4) мм. Резина для уплотнительных колец должна иметь твердость по Шору в пределах 30-45 и относительную остаточную деформацию после старения в воздушной среде при сжатии на 40% и температуре 70 °С в течение 24 ч не более 25%. |
| 9 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 110 мм. Конструкция и размеры уплотнительных колец должны соответствовать (по ГОСТ 22689.2-89) D - 109(+1,4; - 0,7) мм; d1 - 6-7(+0,4) мм. Резина для уплотнительных колец должна иметь твердость по Шору в пределах 30-45 и относительную остаточную деформацию после старения в воздушной среде при сжатии на 40% и температуре 70 °С в течение 24 ч не более 25%. |
| 10 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2 или БФ-4 по ГОСТ 12172-74. Для склеивания цветных металлов, нержавеющей стали, неметаллов и этих металлов с неметаллами. По физико-механическим и химическим показателям фенолополивинилацетальные клеи должны соответствовать требованиям и нормам: Внешний вид - прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета; Условная вязкость, с: по вискозиметру ВЗ-1 с соплом диаметром 5,4 мм при 293 К (20 °С) - 30 - 60; по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 6,0 мм при (20,0 ± 0,5) °С - 25 - 55; Массовая доля сухого остатка - 10-17%; Изгиб клеевой пленки после отверждения, мм, не более 1 или 3; Предел прочности клеевого соединения при сдвиге, МПа (кгс/см2), не менее при 293 К (20 °С) - 19,6 (200). |
| 11 | Унитаз-компакт. Материал: санфаянс. Компакт с ‘косым* выпуском. Не менее чем 4-х точечный крепеж к полу (в комплекте). 2-х режимная арматура бачка (3'6 литров). Нижний подвод воды к бачку 'Л. Удлиненная полка на чаше унитаза для монтажа бачка. Сдвинутое вперед приемное отверстие чаши ("АНТИВСПЛЕСК"). Цвет - Белый. Габаритные размеры не должны превышать: высота с бачком 750мм, высота без бачка 390мм, длинна 620мм, ширина 340мм, высота бачка 370 мм. Сиденье+крышка (дюропласт, стальное крепление). |
| 12 | Трубы безнапорные канализационные ТК 110-6000(8000) - ПП(ПНД) ГОСТ 22689.2 |
| 13 | Трубы безнапорные канализационные ТК 50-2000(3000) - ПП(ПНД) ГОСТ 22689.2 |
| 14 | Подводка гибкая армированная резиновая не менее 500 мм |
| 15 | Переход полиэтиленовый ПЭ80(ПЭ100) с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) |
| 16 | Переходы диаметром условного прохода 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм |
| 17 | Муфта противопожарная РТМК-110 для полимерных или пластиковых труб внешним диаметром не более 110 мм, предназначена для предотвращения проникновения огня через проемы и отверстия в стенах и перекрытиях и локализации пожара. Корпус противопожарной муфты изготавливается из оцинкованной стали толщиной до 1 мм и является разъемным. Внутри устанавливается ленточный вкладыш из огнезащитного терморасширяющегося материала РТМ. |
| 18 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110, 50 мм |
| 19 | Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-110/60 и 50/40 или эkвивалент. Корпус муфты выпускается из стального листа толщиной не менее 0,8 мм. Металлический корпус муфты защищен от коррозии антикоррозийным грунтом или оцинковкой. Высота муфт 40-60 мм. |
| 20 | Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером не менее 100x50 мм |
| 21 | Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром не менее 100 мм |
| 22 | Дюбели с калиброванной головкой в обоймах или россыпью с цинковым хроматированным покрытием или без покрытия. Размер: 3х58,5 – 68,5мм. |
| 23 | Кислород газообразный технический по ГОСТ 5583-78. Бесцветный газ без вкуса и запаха Объемная доля кислорода, %, не менее: 99,2. Объемная доля водяных паров, %: 0,007-0,009. Объемная доля водорода, %, до 0,5. Температура кипения, оС при 101,3 кПа: – 183 Токсическое воздействие: не токсичен для человека. Экологическая опасность: не влияет на окружающую среду |
| 24 | Клей резиновый 88 СА или 88НП (ТУ 38.105.540-85, ТУ 38.105.1760-89). Возможность применения при температуре от – 40 до + 50°С. Желательно водостойкий. |
| 25 | Электроды для сварки углеродистых и низкоуглеродистых конструкционных сталей по ГОСТ 9467-60. Диаметр: 4,0-5,0 мм. Требования к металлу сварных швов в состоянии после сварки (без термической обработки): временное сопротивление разрыву 42-50 кгс/мм2; относительное удлинение не менее 16%. Ударная вязкость от 7 кгс x м/см2. Содержание серы в наплавляемом металле до 0,04%, фосфора до 0,045%. |
| 26 | Ацетилен технический по ГОСТ 5457-75 растворенный марки Б (Сорт 1-2) или газообразный. Объемная доля ацетилена, %: 98,5-99,1. Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов: %, 0,8-1,4. Объемная доля фосфористого водорода, %, 0,02-0,08; Объемная доля сероводорода, %: от 0,005. |
| 27 | Наконечники для полиэтиленовых труб |
| 28 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12, 16-18 мм |
| 29 | Метиленхлорид. Соответствует ТУ 2412-426-05763441-2004 изм. 1. Эмпирическая формула: CH2Cl2. Сорт: первый или высший. Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей. Плотность при 20 °С, г/см3: 1,324-1,329. Массовая доля воды, %, ≤ 0,05. Массовая доля железа, %: 0,0001- 0,0003. Массовая доля кислот в пересчете на соляную кислоту (HCl), %, ≤ 0,0008. Массовая доля остатка после выпаривания, %: 0,0005- 0,0008. Массовая доля хлористого метилена, %, не менее 98,8 Массовая доля хлорорганических примесей, %, 0,23- 1,10 в т.ч. массовая доля хлороформа, %, не более 0,8. |
| 30 | Известь хлорная. Соответствует ГОСТ 1692-85. Марка А - Б. Сорт: 1-2. Внешний вид: порошок белого цвета или слабоокрашенный с наличием комков. Массовая доля активного хлора 25 % - 35%. Коэффициент термостабильности: 0,70-0,90. |
| 31 | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63-100. Соответствуют ГОСТ 18599-2001. Внешний вид поверхности: допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Технические показатели труб: Назначение: для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Номинальный наружный диаметр: 32мм и 90мм (требуются трубы обоих диаметров). Номинальная толщина стенки: от 2,4 мм. Максимальное рабочее давление воды при 20 ºС, МПа: не менее 1. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 250. Изменение длины труб после прогрева, %, не более 3 |
| 32 | Фланцы стальные плоские приварные. Должны соответствовать ГОСТ 12820-80. Ру не менее 1,0 Мпа (10кгс/см2) Диаметром 100мм. Минимальные параметры среды: от -70оС до +300оС. Из легированной или углеродистой стали одной из следующей марки: 20, 25, Ст3сп не ниже второй категории, 09Г2С, 10Г2. |
| 33 | Прокладка из паронита общего назначения. Допускается использование маслобензостойкого. Материал должен соответствовать ГОСТ 481-80и ГОСТ15180-86. Поверхность прокладок из паронита должна быть ровной без разрывов, складок, задиров и надломов, вздутий, раковин и посторонних включений. Допускается незначительная ворсистость и незначительная непрокрашенность асбеста на поверхности и по кромкам. Физико-механические показатели. Плотность, г/см3: от 1,5. Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см2), не менее: 9,0 (90). Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см2), %: 5-18. Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см2), %, не менее 33. Размеры прокладок: толщина от 1,0 мм, диаметром: 100 мм. |
| 34 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм . Стяжной сантехнический хомут труб затягивается одним или двумя винтами. Хомут для крепления труб металлический стальной с гайкой PPC Sormat одноэлементный со звукоизолирующей резиновой прокладкой (звукоизоляция по DIN 4109). Трубный хомут крепится к несущей конструкции винтом-шурупом, который вворачивается в гайку М8 на хомуте. Или: Металлический стальной хомут с гайкой PPL – двухэлементный хомут для крепления труб со звукоизолирующей резиновой прокладкой. Крепится к несущей конструкции винтом-шурупом, который вворачивается в гайку не более М10 на хомуте. Винты-шурупы: JR или JRL – винты-шурупы с двойной резьбой, использующиеся при монтаже хомутов труб PPC и PPL. Винт шуруп JR имеет внутренний шестигранник Torx T25, винт шуруп JRL - фланец и прямой шлиц. |
| 35 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм . Стяжной сантехнический хомут труб затягивается одним или двумя винтами. Хомут для крепления труб металлический стальной с гайкой PPC Sormat одноэлементный со звукоизолирующей резиновой прокладкой (звукоизоляция по DIN 4109). Трубный хомут крепится к несущей конструкции винтом-шурупом, который вворачивается в гайку М8 на хомуте. Или: Металлический стальной хомут с гайкой PPL – двухэлементный хомут для крепления труб со звукоизолирующей резиновой прокладкой. Крепится к несущей конструкции винтом-шурупом, который вворачивается в гайку не более М10 на хомуте. Винты-шурупы: JR или JRL – винты-шурупы с двойной резьбой, использующиеся при монтаже хомутов труб PPC и PPL. Винт шуруп JR имеет внутренний шестигранник Torx T25, винт шуруп JRL - фланец и прямой шлиц. |
| 36 | Вентиль проходной для трубопроводов диаметром 32 мм. Материал: корпуса латунь или полипропилен. Давление условное: не менее 10 кгс/см². t мах, °С: 95-200. Тип присоединения: под сварку или муфтовое. |
| 37 | Задвижки диаметром 100мм. Назначение: предназначены для перекрытия рабочей среды в трубопроводе. Давление условное Pу, МПа (кгс/см2): не менее 1,0 (10) Ду 100мм. Температура рабочей среды (наибольшая): от 225 оС. Материал (основной): Сталь/Чугун Присоединение: Фланцевое. Среда рабочая: Вода, пар. Управление: Ручное (маховик или штурвал). Геометрия затвора: Клиновой. Конструкция шпинделя: Выдвижной. Комплект поставки: Задвижка в сборе |
| 38 | Кран шаровый диаметром 32 мм. с запорным элементом в виде шара со сверлением. Кран должен быть изготовлен из латуни. Запорный элемент - шар из нержавеющей стали или латуни с трёхслойным покрытием (медь, никель, хром) и зеркальной полировкой. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия - вода или пар. Номинальное давление не менее 1,6 МПа; наибольшая температура - до 150°С. Управление краном ручное. Рукоятка выполнена в виде рычага или бабочки. Кран может быть в двух исполнениях: полностью муфтовое присоединение или присоединение муфта-резьба. Корпус крана должен быть разборным, с возможностью демонтажа запорного элемента – шара и замены фторопластовых седел-колец |
| 39 | Литая втулка под фланец с удлиненным хвостиком из полиэтилена марок ПЭ 80-100. Диаметр 110мм. SDR 11-17. |
| 40 | Угольник прямой полипропиленовый диаметром 32 мм. Материал корпуса : полипропилен. Среда: холодная и горячая вода. Тип присоединения: сварной, резьбовой - с внутренней или наружной резьбой. Ру, кгс/кв.см : 20. Максимальная температура, °С : не менее +95. Область применения : системы холодного и горячего водоснабжения |
| 41 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32, 40 мм. Область применения: системы холодного и горячего водоснабжения. Максимальная температура: не менее +95°С, кратковременно до +100°С. |
| 42 | Тройник полипропиленовый комбинированный. Материал корпуса: полипропилен. Среда: холодная и горячая вода. Тип присоединения: резьбовой с внутренней или наружной резьбой 3/4"-1". Ру, кгс/кв.см: 20. Максимальная температура, °С: не менее 95. Область применения: системы холодного и горячего водоснабжения. |
| 43 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х40х90 мм |
| 44 | Полипропиленовые трубы для трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с давлением при t = 20 °С не менее 2,0 МПа, при t= 75°С не менее 0,6 МПа. Максимальная температура не менее +95 °С, кратковременно до +100 °С. Материал: PP-R 100. Необходимы трубы диметром: 32 и 90 мм. |
| 45 | Трубы полипропиленовые армированные алюминием для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. Выдерживают давление при t = 20 °С не менее 2,5 МПа, при t= 90°С не менее 1,0 МПа Максимальная температура +95 °С, кратковременное использование до +100 °С. |
| 46 | Муфта комбинированная, DN x G, мм x дюйм: 32х3/4-1. Материал корпуса: полипропилен. Среда: холодная и горячая вода. Ру, кгс/кв.см: не менее 20. Максимальная температура, °С : не менее 95 Тип присоединения : резьбовой ( с внутренней или наружной резьбою) Область применения: системы холодного и горячего водоснабжения. |
| 47 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 110х75 мм |
| 48 | Муфта полипропиленовая разъемная комбинированная диаметром 32. Материал корпуса: полипропилен. Среда : холодная и горячая вода. Тип присоединения : резьбовой (с внутренней или наружной резьбой 3/4"-1"). Ру, кгс/кв.см : не менее 20. Максимальная температура, °С: не менее 95. Область применения : системы холодного и горячего водоснабжения. |