Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

Перечень используемых материалов  при капитальном

ремонте кровли  Детской молочной кухни по ул.Ушакова 55/2.

| №№ пп | Наименование работ | Един. измер. | Объём | Требования к материалам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Смена существующих рулонных кровель из наплавляемых материалов в два слоя Смена водосточных воронок Устройство мелких покрытий | м2 прибор м2 | 593.4 2 5.7 | Нижний слой рулонного кровельного покрытия – изопласт ЭПП-4. ГОСТ 30547-97 Толщина- 4,0 мм. Тип защитного покрытия верхнего и нижнего слоя -плёнка. Разрывная сила при растяжении рулонного покрытия - не менее 600/300. Тип основы –полиэстер. Теплостойкость - 120. Тип модификатора – полимер АПП. Верхний слой рулонного кровельного покрытия – изопласт ЭКП. 4.5. ГОСТ 30547-97 Толщина -4.5 мм. Разрывная сила при растяжении рулонного покрытия - 600. Масса вяжущего с наплавляемой стороны , Кг/кв.м.- не менее 2 , Тип покрытия верх- сланец Тип покрытия низ- плёнка Водопоголощение в течении 24 часов, % по массе не более 1 Теплостойкость С не менее- 120. Воронка водосточная чугунная Д-100 с комплектом крепёжных деталей. Длина - 550 мм Сталь листовая оцинкованная толщина листа – 0,7 мм |

Перечень используемых материалов  при капитальном

ремонте фасада Детской молочной кухни по ул. Ушакова , 55/2

| №№ пп | Наименование работ | Един. изм. | Объём | Требования к материалам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверх- ностям. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню ибетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 20 мм. -стены - откосы - заделка гнёзд Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов Огрунтовка ранее окрашенных фаса- дов под окраску по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов Окраска перхлорвиниловыми краска- ми по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | м 2 м2 м2 отв. м2 м2 м2 | 87,5 87.5 12.1 20 265,9 265,9 265,9 | Сетка тканая квадратная с ячейками № 05 без покрытия. Диаметр проволоки – 1,0 мм Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно- известковый М-50 - ( 1-1-6). Морозостойкость - не менее F 35-F 50. Грунтовка -«Бетоконтакт» КНАУФ. Связующие вещества- специальное акриловое связующее. Время высыхания 1 слоя- 3-4 часа. Не морозостойкая Грунтовка ХС- 161 для наружных работ перхлорвиниловая фасадная. Время высыхания- 3 часа. Краска для наружных работ ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная. ТУ 301-10-908-92 Цвет – бежевый. Растворитель Р-4, |