Приложение № 4

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор готовый цементный | наличие |  |
|  | Марка, не ниже | 150 |  |
|  | Фракция заполнителя, мм | 1,25 |  |
|  | Прочность при сжатии, не менее кг/см2 | 200 |  |
|  | Жизнеспособность раствора, часов | 2 |  |
| 2 | Плитка керамогранит для полов | наличие |  |
|  | Геометрические размеры, мм | 400*400 |  |
|  | Водопоглащение % не более | 0,05 |  |
|  | Износостойкость, мм не более | 200 |  |
|  | Толщина, мм не менее | 7 |  |
|  | Тип поверхности | матовая неполированная |  |
|  | Устойчивость к загрязнению, уровень не менее | 3 |  |
|  | Твердость по шкале Мооса, не менее | 5 |  |
|  | Химическая стойкость | наличие |  |
|  | Кривизна поверхности, % ,не более | 0,5 |  |
|  | Кривизна грани, %, не более | 0,5 |  |
|  | Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 28 |  |
| 3 | Плинтус для полов ПВХ: |  |  |
|  | Высота не более мм | 48 |  |
|  | Толщина не более мм | 19 |  |
|  | Материал изготовления | ПВХ |  |
| 4 | Уголок наружный ПВХ для плинтуса |  |  |
|  | Высота не более мм | 48 |  |
|  | Материал изготовления | ПВХ |  |
| 5 | Уголок внутренний ПВХ для плинтуса |  |  |
|  | Высота не более мм | 48 |  |
|  | Материал изготовления | ПВХ |  |
| 6 | Соединитель для ПВХ плинтуса |  |  |
|  | Высота не более мм | 48 |  |
|  | Материал изготовления | ПВХ |  |
| 7 | Заглушка торцевая для ПВХ плинтуса левая и правая |  |  |
|  | Высота не более мм | 48 |  |
|  | Материал изготовления | ПВХ |  |
| 8 | Светильники для подвесного потолка светодиодные | Наличие |  |
|  | Размер; мм | 595*595*40 |  |
|  | Количество светодиодов в светильнике не менее | 360 |  |
|  | степень защиты не ниже | IP 40 |  |
|  | напряжение питания не более: вольт | 240 |  |
|  | цветовая температура не менее; К | 5500 |  |
|  | световой поток не менее; Lm | 3400 |  |
|  | потребляемая мощность не более; ватт | 40 |  |
|  | коэффициент пульсации не более; % | 5 |  |
|  | Корпус | Пластик |  |
|  | Номинальная частота Гц. | 50 |  |
|  | Цвет свечения | Холодный |  |
|  | Вид светильника | Встраиваемый |  |
|  | Вид рассеивателя | призма |  |
|  | Гарантия не менее: лет | 5 |  |
|  | Вес не более: кг. | 3 |  |
|  | Диапазон рабочих температур °С; | от-20 до +50 |  |
| 9 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | наличие |  |
|  | Номинальный ток: A | 6 |  |
|  | Номинальное напряжение в сети: В | 250 |  |
|  | Размеры: не менее, мм | 81х82х34 |  |
|  | Цвет: | белый |  |
|  | Степень защиты: не ниже | IP20. |  |
|  | Сечение присоединяемых проводников не более: мм | 2,5 |  |
|  | Материал крышки: | Пластик ABS. |  |
|  | Материал основания: | Полиамид. |  |
|  | Материал контактной группы: | Латунь |  |
| 10 | Грунтовка «Бетоконтакт» или эквивалент: | указать |  |
|  | Расход грунтовки не более; г/м2 | 500 |  |
|  | Время полного высыхания не более (час) | 6 |  |
| 11 | Клей плиточный «Unis полюс » или эквивалент: | указать |  |
|  | Диапазон рабочих температур: °С | от +5 до+30 |  |
|  | Максимальная толщина слоя не более: мм. | 15 |  |
|  | Расход: при работе шпателем 8Х8 не более; кг/м²; | 12 |  |
|  | Жизнеспособность раствора: мин.; | 180 |  |
|  | Время укладки плитки: мин.; | 20 |  |
|  | Время корректирования положения плитки: мин.; | 10 |  |
|  | Время твердения: ч. | 24 |  |
|  | Морозостойкость: не менее; циклов; | 35 |  |
|  | Прочность сцепления; кг/см²; | 5 |  |
| 12 | Смесь для затирки швов АТЛАС или эквивалент | указать |  |
|  | Насыпная плотность (сухой смеси) кг/дм3 | 1,15 |  |
|  | Время пригодности раствора к использованию (часа) | 2 |  |
|  | Усадка не более мм/м | 2 |  |
|  | Стойкость к истиранию не более мм3 | 1000 |  |
| 13 | Листы гипсокартонные «Кнауф» или эквивалент | указать |  |
|  | Толщина не менее. мм | 12,5 |  |
| 14 | Шпаклевка «Ветонит ТТ» или эквивалент: | Указать |  |
|  | Цвет: | серый |  |
|  | Водостойкость: | наличие |  |
|  | Заполнитель: натуральный песок и известняк фракция не более, мм | 1,0 |  |
|  | Связующее: | цемент |  |
|  | Максимальная фракция не более, мм | 0,1 |  |
|  | Расход: кг/м² при толщине слоя 1 мм | 1,2 |  |
| 15 | Краска масляная МА-22 или эквивалент | указать |  |
|  | Средний расход на однослойное покрытие: не более г/м2 | 180 |  |
|  | Время высыхания каждого слоя при температуре (20+/-2) градуса по Цельсию — не более (часов). | 24 |  |
|  | Гарантийный срок хранения: со дня изготовления. не менее (месяцев) | 6 |  |
| 16 | Краска водно-дисперсионная акриловая | Указать |  |
|  | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | Водостойкость | Наличие |  |
|  | Акриловое связующее | Наличие |  |
|  | Высыхание, при +20°С; не более час, | 4 |  |
|  | Расход на один слой не более л/кв.м, | 0,15 |  |
|  | Плотность не более кг/л, | 1,5 |  |
|  | Блеск: | Полуглянцевый |  |
|  | Стойкость к мытью: | Указать кол-во циклов |  |
|  | Химстойкость: | наличие |  |
| 17 | Грунтовка «Тифенгрунд» «Кнауф» или эквивалент | Указать |  |
|  | Быстросохнущая, бесцветно прозрачная, не содержащая растворителей | Наличие |  |
|  | Плотность не более г/с3 при t 20°С | 1,10 |  |
|  | Расход г/кв.м: не более г/кв.м; | 250 |  |
| 18 | Дверь деревянная однодольная глухая типа «Финка» Гладкие или эквивалент | Указать |  |
|  | Коробка дверная размером 2*0,9м для дверей типа «Финка» или эквивалент | Наличие |  |
|  | Покрытие полотна | указать |  |
|  | Наличники из древесины типа Н-1 или Н-2 | наличие |  |
| 19 | Замки врезные сувальдные с защелкой и фалевыми ручками типа Зенит-3в9-4 или эквивалент | указать |  |
|  | Материал корпуса | сталь |  |
|  | Межосевое расстояние не более: мм. | 55 |  |
|  | Масса, кг | 1,2 |  |
| 20 | Шурупы с полукруглой головкой 4*40 | наличие |  |
|  | Диаметр резьбы d не более, мм | 2 |  |
|  | Внутренний диаметр резьбы d2 не более, мм | 1,4 |  |
|  | Шаг резьбы Р, не более, мм | 1 |  |
|  | Диаметр головки D не более, мм | 4 |  |
|  | Радиус сферы R2, мм | 1,6 |  |
|  | Радиус сферы R1, мм | 3,2 |  |
|  | Номер крестообразного шлица | 0 |  |
|  | Диаметр крестообразного шлица m, мм | 2 |  |
|  | Глубина крестообразного шлица h, мм | 1,2 |  |
|  | Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не более, мм | 1,1 |  |
| 21 | Шурупы с полукруглой головкой 6*40 | наличие |  |
|  | Диаметр резьбы d не более, мм | 3 |  |
|  | Внутренний диаметр резьбы d2 не более, мм | 2,1 |  |
|  | Шаг резьбы Р, не более, мм | 1,25 |  |
|  | Диаметр головки D не более, мм | 6 |  |
|  | Радиус сферы R2, мм | 2,4 |  |
|  | Радиус сферы R1, мм | 4,8 |  |
|  | Номер крестообразного шлица | 1 |  |
|  | Диаметр крестообразного шлица m, мм | 3 |  |
|  | Глубина крестообразного шлица h, мм | 1,7 |  |
|  | Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не более, мм | 1,6 |  |
| 22 | Шурупы с полукруглой головкой 8*100 | наличие |  |
|  | Диаметр резьбы d не более, мм | 4 |  |
|  | Внутренний диаметр резьбы d2 не более, мм | 2,8 |  |
|  | Шаг резьбы Р, не более, мм | 1,75 |  |
|  | Диаметр головки D не более, мм | 8 |  |
|  | Радиус сферы R2, мм | 3,2 |  |
|  | Радиус сферы R1, мм | 6,4 |  |
|  | Номер крестообразного шлица | 2 |  |
|  | Диаметр крестообразного шлица m, мм | 4,6 |  |
|  | Глубина крестообразного шлица h, мм | 2,2 |  |
|  | Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не более, мм | 2,3 |  |
| 23 | Шурупы с полукруглой головкой 6*60 | наличие |  |
|  | Диаметр резьбы d не более, мм | 3 |  |
|  | Внутренний диаметр резьбы d2 не более, мм | 2,1 |  |
|  | Шаг резьбы Р, не более, мм | 1,25 |  |
|  | Диаметр головки D не более, мм | 6 |  |
|  | Радиус сферы R2, мм | 2,4 |  |
|  | Радиус сферы R1, мм | 4,8 |  |
|  | Номер крестообразного шлица | 1 |  |
|  | Диаметр крестообразного шлица m, мм | 3 |  |
|  | Глубина крестообразного шлица h, мм | 1,7 |  |
|  | Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц не более, мм | 1,6 |  |
| 24 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 25 | наличие |  |
|  | Зернистость не менее | 25 |  |
|  | Ширина шкурки не менее, мм | 775 |  |
|  | Длина шкурки не менее, мм | 20 |  |
| 25 | Решетка радиаторная ПВХ | наличие |  |
|  | размер | указать |  |
|  | цвет | белый |  |
| 26 | Линолеум коммерческий гомогенный «TAPKETTIQ ARIA или эквивалент | указать |  |
|  | толщина 2 мм,кл. 34/43, пож.безопасность Г 1 | указать |  |
|  | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ,ЭК-ВТ | наличие |  |

В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ