Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

Требования к используемым материалам

при капитальном   ремонте (общестроительные работы)

раздаточного пункта детской молочной кухни

по ул. Нахимова, 11

| №№ пп | Наименова- ние позиции локальной сметы | Наименование материала | Требования к материалу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2. 3. 4. | поз.2 поз.3,6,7,8,9 поз.5 поз.4 | Штукатурная смесь Масляная краска Водоэмульсионная краска Облицовочная плитка | Штукатурная строительная смесь «Ветонит ТТ» или эквивалент. Цвет смеси-серый. Связующие Ветонит- цемент. Жизнеспосбность строительного раствора: 4 часа после затворения с водой. Время сушки: в зависимости от толщины слоя- не более 1-го дня.. Расход: не менее 1,21кг/ кв.м./ -1 мм слоя. Толщина нанесения слоя : при частичном нанесении слоя -30мм, при полном выравнивании 2-10 мм/ 1 слой Рабочая температура раствора не должна снижаться ниже + 10 С. Краска масляная, алкидная, готовая к применению, МА-25. ГОСТ 10503-71. Стойкость плёнки к статическому воздействию воды, при температуре+20С -30 мин. Время высыхания при температуре +20С-не более 24 часа. Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 или эквивалент. Цвет белый. Матовое покрытие. Краска - не токсична, пожаровзрывобезопасна, не имеет запаха при высыхании. Устойчива к истиранию. После высыхания должна иметь пористое покрытие, выдерживаю- щее влажную уборку. Плитка облицовочная керамическая для внутренней облицовки стен. Гладкая, без завала, прямоугольная, без трещин. Толщина не менее 3,5 мм. Все плитки однотипные 200*300. Искривления лицевой поверхности – предельное отклонение - 0,3%. Водопоглощение – не более 16%. Термическая стойкость глазури в пределах 125-150 ° С. Твёрдость глазури по Моосу не менее 5. Прямоугольность- предельное отклоне- ние 0,5%. Цвет согласовывать с Заказчиком. |