Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

Требования к используемым материалам

при капитальном ремонте (общестроительные и электромонтажные работы)

поликлиники № 3 по ул. Шишкина, 31.

| № пп | № позиции локальной сметы | Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. | поз. 7 поз.10 поз.11. поз. 12 поз.13. поз.14. поз.16. поз. 17 поз.18 поз.19 поз.20 поз.21 поз.22 поз. 24 поз.25 поз.28.29 поз.30 поз.31 поз.32 поз.33 поз.38 поз.39 поз.36 | Блок оконный из ПВХ- пластиковый Доски подоконные из ПВХ Отливы Откосы Готовый цементно- извест- ковый раствор. Краска перхлорвиниловая Растворитель Грунтовка Битум Кровельное покрытие - Изопласт Плитка облицовочная Линолеум Плинтус ПВХ Краска ВД Штукатурная смесь Замки Решётка металлическая Масляная краска Светильники Выключатель одноклавиш- ный. Розетки Кабель Подвесной потолок Светильник для подвесного потолка. Обои | Цвет белый, двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, одно- камерным стеклопакетом Толщина – не менее 24 мм. Профиль- PROPLEX-Optima или эквивалент белого цвета. Цвет белый, шириной не менее 600мм, с торцевыми заглушками, толщиной 20 мм, с шагом 50 мм. Толщина лицевой части 2,6+0,5 мм Пластиковый профиль. Оцинкованная сталь толщиной 0,7 мм с белым полимерным покрытием. Бумажно-слоистый пластик белого цвета, поверхность-матовая. Плотность – 1.35 г / см3. Производство « Экспроф» или эквивалент. Клей КН- 88-Н или эквивалент Марка раствора- 50 Краска для наружных работ белого цвета- ХВ- 161 или эквивалент. Растворитель - Р4 ТУ 301-10-908-92 Грунтовка ХС-161или эквивалент для наружных работ. Время высыхания- не более 3 часов. Мастика «Универсальная» или эквивалент - битумно- полимерная. Нижний слой рулонного кровельного покрытия - изопласт ЭПП-4, толщина 4.0 мм, Тип защитного покрытия верхнего и нижнего слоя - плёнка. Тип основы - полиэстер. Теплостойкость- не менее 120 °С. Тип модификатора ( полимер) –АПП. ГОСТ 30547-97. Верхний слой рулонного кровельного покрытия- изопласт ЭКП-4,5. Толщина 4,5 мм. Разрывная сила при растяжении Н – не менее 600 . Тип покрытия: верх-сланец, низ-плёнка Водопоглощение - не более 24 часов, Теплостойкость не менее-120°С. ГОСТ 30547-97. Керамическая для внутренней обли- цовки стен. Гладкая, без завала, пря- моугольная, без трещин. Все плитки однотипные 200*300 мм Толщина не менее - 3.5 мм. Искривления лицевой поверхности - не более 0,3%. Термическая стойкость глазури в пределах 125 до 150 ° С. Цвет согласовывать с заказчиком. Цвет согласовывается с Заказчиком Огнезащитный, полукоммерческий. Толщина не менее 2,0 мм, защитный слой 0,4 мм, материал ПВХ, ширина рулона не менее 3-х м, Остаточная деформация 0,15-0,2 мм, Звукопоглощение после настилки - 15-16 Дб Клей «Бустилат» - время высыхания не более 24 часа. Гарантийный срок хранения в закрытой таре до 12 месяцев со дня изготовления. Цвет согласовывать с Заказчиком. Размер16*48 мм. Длина не менее 2.4м Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 или эквивалент. Цвет белый. Матовое покрытие. Краска - нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не имеет запаха после высыхания, устой- чива к истиранию. После высыхания имеет пористое покрытие, выдерживающую влажную уборку. Штукатурная смесь «Ветонит» или эквивалент. Время высыхания 1 слоя штукатурной смеси 1-2 суток. Время использования смеси - 4 часа с момента затворения водой. Рабочая температура смеси не должна снижаться ниже +10 ° С. Замок врезной, для межкомнатных дверей. Материал – сплав ЦАМ. Гарантийный срок службы – не менее 1 года. Решётка наружная для установки на металлопластиковую дверь из поло- совой и тонколистовой стали Обеспечивающая устойчивость к взлому: не менее - 66,5 Ес при открывании решётки (полный доступ), соответствует классу защиты 1; Из полосовой стали ГОСТ 103-76 сечением не менее 20*4 мм. Замок – навесной. Цвет: белый матовый или глянец. Цвет окраски согласовывается с Заказчиком. Краска масляная алкидная, готовая к применению, литопонная МА-25 ГОСТ 10503-71. Стойкость плёнки к воздействию при температуре +20 º С - 30 мин. Время высыхания при температуре +20 º С- не более 24 часа Светильник двухламповый потолоч- ный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО 02-4*40/П-01 УХЛ 4 для общественных помещений. Выключатель одноклавишный Legrand Valena или эквивалент. Способ монтажа скрыто. Степень защиты: IP 20. Цвет: белый или слоновая кость. Номинальный ток: 10 А. Температура эксплуатации: -5..+40 ºС. Контактные зажимы: безвинтовые. Сечение провода : до 2,5 мм2 Электрическая розетка 1-местная скрытой проводки евро. Номинальный ток: 10-16А. Напряжение: 250В Тип зажима: винтовой Сечение провода: до 2,5 кв.мм Степень защиты IP20 Основание: пластик белого цвета. Масса 1 м кабеля до 1 кг. до 35 кВ Кабель силовой ВВГ 3*25 с медными жилами в оболочке из ПВХ. Напряжение 0,66 кВ. Потолок «Armstrong»-коллекция ВAIKAL/ или эквивалент, Толщина плиты не менее 12 мм. Размер 600*600 мм Состав плиты: минеральное волокно. Влагостойкость не менее 90%. Светоотражение не менее 83%. Звукопоглощение - 0,45 АW. Цвет белый. Светильник растровый «МИСТРАЛЬ» 418 А34 NC - 2 МS418N ТУ -3461-007-47332471-2005 Стеклообои под покраску, группа горючести - Г1, группа токсичности - Т1, Сорт 1, Состав: стеклоткань 100%, Ширина рулона 1000 мм Длина 25 метров Плотность: 180 г/ кв.м. |

I