Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию

при выполнении работ товара, их значения

| Товар | Показатели и их значения |
| --- | --- |
| Урна цилиндрическая | Корпус урны из оцинкованной стали. Толщина металла не менее 1 мм. Диаметр бака на менее 30 см. Высота бака не менее 39 см. Вместительность – 30 л. Высота конструкции – 103 см. Ширина конструкции – 37 см. Цвет – зеленый. |
| Щебень, ГОСТ 8267-93 | фракция 20-40, марка по дробимости не ниже 800 |
| Камень бортовой ГОСТ 6665-91, ГОСТ 13015-2003 | БР 100.30.15, из мелкозернистого или тяжелого бетона не ниже В30 |