Приложение № 4

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор готовый цементный |  |  |
|  | Марка, не ниже | 150 |  |
|  | Фракция заполнителя, мм не более | 1,25 |  |
|  | Прочность при сжатии, не менее кг/см2 | 200 |  |
|  | Жизнеспособность раствора, часов не менее | 2 |  |
| 2 | Линолеум |  |  |
|  | Производитель | указать |  |
|  | Толщина общая мм, не менее | 2,0 |  |
|  | Толщина защитного слоя мм, не менее | 0,8 |  |
|  | Вес кг/м2, не более | 2,8 |  |
|  | Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | наличие |  |
|  | Класс пожарной безопасности не ниже | Г1,В2,РП1,Д2,Т2 |  |
|  | Ширина рулона, мм не менее | 3000 |  |
|  | Шумоизоляция, dB не менее | 16 |  |
|  | Стойкость к химическому воздействию | наличие |  |
|  | Истераемость г/м2 не менее | 30 |  |
|  | Изменение линейных размеров,% не более | 0,4 |  |
|  | Абсолютная остаточная деформация, мм , не более | 0,4 |  |
| 3 | Плинтус для полов ПВХ: |  |  |
|  | Высота не более мм | 48 |  |
|  | Толщина не более мм | 19 |  |
|  | Материал изготовления | ПВХ |  |
| 4 | Уголок наружный ПВХ для плинтуса |  |  |
|  | Высота не более мм | 48 |  |
|  | Материал изготовления | ПВХ |  |
|  | Уголок внутренний ПВХ для плинтуса |  |  |
|  | Высота не более мм | 48 |  |
|  | Материал изготовления | ПВХ |  |
| 5 | Соединитель для ПВХ плинтуса |  |  |
|  | Высота не более мм | 48 |  |
|  | Материал изготовления | ПВХ |  |