Приложение № 2 к документации

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

1.Асфальтобетон плотный мелкозернистый тип Б марки 1

2.Битумная эмульсия ЭБК-1 или ЭБК-2

3. Щебень фр. 40-70 марки не ниже 800

4. Щебень фр. 10-20 марки не ниже 800

5. Эмаль ПФ-115

6. Грунтовка ГФ-0119 или ВЛ-05

7. Средство инсектоакарицидное «Альфатрин»

8. Средство родентицидное «ИНДАН-ДУСТ»

9. Средство очистки: прозрачная, специальная жидкость для очистки стен, металлических поверхностей, стекла от несанкционированных надписей, для удаления любых пятен краски и клея.

10. Противогололедные материалы химические: твердые или жидкие, ацетаты или нитраты, или хлориды, или карбамиды, не допускается содержание примесей тяжелых металлов и других опасных веществ в опасных концентрациях, нетоксичны, негорючи, пожаро-, взрывобезопасны, класс опасности по степени воздействия на организм человека менее опасные, чем класс 3 (вещества умеренно опасные), отсутствие запаха, водородный показатель, ед. (рН), 5-9, плотность, г/см3, 0,8-1,3, плавящая способность, г/г, не менее 2,5, показатель скользкости не более 0,2, удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг не более 740, коррозионная активность на металл (Ст3), мг/см2*сут, не более 0,8, показатель агрессивности цементобетона, %, не более 0,5, температура кристаллизации, град С, не выше -10.

11. Противогололедные материалы комбинированные: одновременное наличие фрикционных и химических свойств, массовая доля химических ПГМ не допускается менее 10%, не допускается содержание примесей тяжелых металлов и других опасных в опасных концентрациях, нетоксичны, негорючи, пожаро-, взрывобезопасны, класс опасности по степени воздействия на организм человека менее опасные, чем класс 3 (вещества умеренно опасные), не допускается наличие частиц размером, мм, более 10, массовая доля частиц, %, не более 5, удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более 740.

12. Противогололедные материалы фрикционные: не допускается содержание примесей тяжелых металлов и других опасных веществ в опасных концентрациях, класс опасности по степени воздействия на организм человека менее опасные, чем класс 3 (вещества умеренно опасные), не допускается наличие частиц размером, мм, более 10, массовая доля частиц 5-10 мм, %, не более 5, удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более 740.

13. Песок: природный или из отсевов дробления (из изверженных или метаморфических пород, марка по прочности более 400), группа от мелкий до повышенной крупности, модуль крупности, Мк, 1,5-3,5, полный остаток на сите № 063, %, по массе, 10-75, содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более 3, содержание глины в комках, % по массе, не более 0,35, удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более 740.