Приложение № 2 к документации

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

1. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76, сорт высший, блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее, 60, укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более, 60, время высыхания до степени 3 при температуре (20 +/- 2) °C, ч, не более, 24, прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее, 50. Цвет: серый, белый, черный.

2. Грунтовка ГФ-0119 ГОСТ 23343-78. Цвет пленки грунтовки красно-коричневый, время высыхания грунтовки до степени 3, не более, при температуре: (105 ± 5) °С, мин 35, (20 ± 2) °С, ч 12, эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1, прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее 50, стойкость пленки к статическому воздействию 3 %-ного раствора хлористого натрия при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее 48, стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее 144, стойкость пленки к статическому воздействию индустриального масла при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее 240, стойкость пленки к действию нитроэмали - не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку. Расслаивание, см3, не более 5.

3. Средство инсектоакарицидное «Альфатрин»

4. Средство родентицидное «ИНДАН-ДУСТ»

5. Средство родентицидное, внешний вид - мелкодисперсный порошок зелёного цвета, массовая доля тетрафенацина - 0,25 % ± 0,02%. Фасовка препарата: полиэтиленовые мешки от 1 до 2,5 кг. которые вкладываются в крафт-мешки. Масса нетто крафт-мешка 10 кг.

6. Противогололедные материалы ОДН 218-2.027-2003

7.Асфальтобетон, ГОСТ 9128-2009, тип Б, марка I, с применением щебня из изверженных пород, марка по дробимости не ниже 1200, марка по износу ИI, марка по морозостойкости не ниже F50, средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более 25, с применением песка из отсевов дробления горных пород по прочности не менее 800,

8. Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 90/130

9. Битумная эмульсия ЭБК-2 по ГОСТ 52128-2003

10. Щебень ГОСТ 8267-93, фракция 40-80(70), марка И1, группа 1, из осадочных пород, марка по дробимости не ниже 1000, содержание зерен слабых пород, % по массе, не более 5, морозостойкость не менее F50, содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более 2, содержание глины в комках, % по массе, не более 0,25, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, в процентах по массе, не более 10-15%,суммарная удельная эффективная активности естественных радионуклидов, Бк/кг, не менее 370 и не более 740.

11. Щебень ГОСТ 8267-93, фракция 10-20, марка И1, группа 1, из осадочных пород, марка по дробимости не ниже 1000, содержание зерен слабых пород, % по массе, не более 5, морозостойкость не менее F50, содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более 2, содержание глины в комках, % по массе, не более 0,25, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, в процентах по массе, не более 10-15%,суммарная удельная эффективная активности естественных радионуклидов, Бк/кг, не менее 370 и не более 740.

12. Песок, ГОСТ 8736-93, природный или из отсевов дробления (из изверженных или метаморфических пород, марка по прочности более 400), класс I или II, группа от мелкий до повышенной крупности, модуль крупности, Мк, 1,5-3,5, полный остаток песка на сите с сеткой № 063, % по массе, более 10, содержание зерен крупностью, % по массе, св. 10 мм не более 5, св. 5 мм не более 15, менее 0,16 мм не более 20, содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более 5, содержание глины в комках, % по массе, не более 0,5, удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, менее 741.