Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию

при выполнении работ товара, их значения

| Товар | Показатели и их значения |
| --- | --- |
| Песок ГОСТ 8736-93 | группа от средней до повышенной крупности, содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более 3, содержание глины в комках, % по массе, не более 0,5, удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более 370, частный остаток на сите, % по массе: 2,5 – не более 30; 1,25 – не более 30; 063 – более 30; 0315 – не более 30; 016 – не более 30. |
| Краски для наружных работ масляные готовые к применению, ГОСТ 30884-2003 | массовая доля нелетучих веществ, %, 60-93, условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с 60-180, степень перетира, мкм, не более 90, стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее 1, температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее 23, но не более 61, время высыхания до степени 3 при температуре (20 +/- 2) °С, ч, не более 24 |
| Керамзитовый гравий (керамзит) для дренажа в чашах вертикального озеленения (устройство цветников вертикального озеленения) ГОСТ 9757-90 "Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия" | Водопоглощение не менее 10%. Фракция 10-20 мм |
| Цемент ГОСТ 10178-85 | портландцемент или портландцемент быстротвердеющего марки не менее 400, массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) в цементе, % по массе, 1-4 |