Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.

| № п/п | Наименование товара, используемого при производстве работ | Требования к товарам, используемым при производстве работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные по ГОСТ 22245-90 | Вязкие нефтяные дорожные битумы изготовленные окислением продуктов прямой перегонки нефти и селективного разделения нефтепродуктов (асфальтов деасфальтизации, экстрактов селективной очистки), а также компаундированием указанных окисленных и неокисленных продуктов или в виде остатка прямой перегонки нефти в соответствии с требованием ГОСТ 22245-90 по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Допускается использовать крекинг-остаток в качестве компонента сырья окисления. Возможно использование битума следующих марок: БНД 90/130, БНД 130/200, БНД 200/300. Глубина проникания иглы, 0,1 мм,: при 25 0С: 91-300, при 0 0С не должна быть менее: 28. Температура размягчения по кольцу и шару, 0С, не должна быть ниже 35. При условии, что показатель нормируется, растяжимость должна быть, см, при 25 0С не менее 65, при 0 0С не менее 4. Температура хрупкости, 0С, не должна быть выше -17. Температура вспышки, 0С, не ниже 220. Изменение температуры размягчения после прогрева, не более 7. Индекс пенетрации при глубине проникания иглы 25 0С должен находиться в диапазоне значений от -1,0 до +1,0. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумов в воздухе рабочей зоны менее 320 мг/м3.Температура самовоспламенения более 350 0С. Гарантированный срок хранения битумов должен быть более шести месяцев. Битумы должны транспортироваться в металлических бочках и храниться в резервуарах стационарных и передвижных металлических горизонтальных низкого давления, или металлических вертикальных без понтона, газовой обвязки и др., либо в железобетонных с газовой обвязкой или без газовой обвязки. Степень заполнения тары должна быть более 95 %. Поставляться и храниться должны в соответствии с ГОСТ 1510-84. |
| 2 | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-79 | Допускается к использованию природная или обогащенная песчано-гравийная смесь. Если показатель нормируется, то содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не более 95% по массе. Если показатель нормируется, то группа песчано-гравийной смеси должна находиться в диапазоне 15-75 %. Допускается поставка обогащенной песчано-гравийной-щебеночной смеси. При этом щебень включается в гравийную составляющую песчано-гравийной смеси. Наибольшая крупность зерен гравия (Dнаиб) должна находиться в интервале от 10 мм до 70 мм. Допускается поставка песчано-гравийной смеси с зернами гравия крупностью свыше 70 мм, но не более 150 мм. Зерновой состав гравия, определяемый полным остатком на ситах по массе должен отвечать следующим требованиям: при Dнаиб до 15%; при 2Dнаиб: 0 % или не нормируется; при 0,5 (Dнаим + Dнаиб) должен находиться в диапазоне 40-80 % или не должен нормироваться; при 1,25 Dнаиб: 0 % или не должен нормироваться. Величина суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов не должна превышать 740 Бк/кг. Содержание частиц в песке, проходящих сквозь сито с сеткой N 014 в песках не должно превышать 20 % по массе. Группа песка может быть от очень мелкой до крупной. Модуль крупности песка может быть в пределах 1,0-3,0. Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 5%, в том числе глины в комках 1% по массе. Величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов в песке не должна превышать 740 Бк/кг. Марка гравия по дробимости не должна быть менее 400. Число циклов замораживание-оттаивание может достигать 400. Потеря массы при испытании гравия должна быть в пределах от 0 % до 24 %. Содержание зерен слабых пород должно быть не более 15 %. Морозостойкость должна быть не менее F100. Песчано-гравийные смеси не должны содержать засоряющих включений. Величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов гравия не должна превышать 740 Бк/кг. |
| 3 | Асфальтобетонная смесь ГОСТ 9128-2009 | Марка II тип Г, на песках из отсевов дробления, наибольший размер минеральной части зерен должен быть до 20 мм. Зерновые составы минеральной части смесей для верхних слоев покрытий должны находиться в диапазоне значений ( в процентах по массе): размер зерен, мм, мельче: 10:100;5:70-100; 2,5: 56-82; 1,25: 42-65; 063: 30-50; 0,315: 20-36; 0,16: 15-25; 0,71: 8-16. Предел прочности при сжатии, при температуре 50 0С, МПа, не менее 1,2. Предел прочности при сжатии, при температуре 20 0С, МПа, не менее 2,2. Предел прочности при сжатии, при температуре 0 0С, МПа, должно быть менее 12,2. Водостойкость должна быть не менее 0,85, а при длительном водонасыщении не менее 0,75. Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не должно быть менее 0,80. Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 0С, МПа, не допускается менее 0,36. Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 0С и скорости деформирования 50 мм/мин, МПа, не должно быть более 6,5. Значение водонасыщения, %, для вырубок и кернов готового покрытия не более 4,5 %, должно находиться в диапазоне значений, 1,5 (1,0) – 4,0. Пористость минеральной части асфальтобетонов, % должна быть не более 22. |
| 4 | Щебень ГОСТ 8267-93 | Должен быть фракции 10-20, марка И1-И3 (потеря массы при испытании, %, не более 45), из изверженных или метаморфических или осадочных пород или из гравия, марка по дробимости не ниже 800, содержание зерен слабых пород, % по массе не более 10, морозостойкость не менее F50, содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более 2, содержание глины в комках, % по массе, не более 0,25, суммарная удельная эффективная активности естественных радионуклидов, БК/кг, не более 740. |
| 5 | Бортовой камень БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 | Должен быть предназначен для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов. Допускается использование камней с технологическим уклоном нелицевых вертикальных граней до 5%, закруглением лицевых граней радиусом до 5 мм и нелицевых – до 15 мм или фасками шириной до 10 мм. Камни должны быть прочными и трещиностойкими. Должны быть изготовлены из мелкозернистого или тяжелого бетона не ниже B30, марка по морозостойкости не ниже F200, водопоглощение бетона, % по массе, не более 6, максимальный размер фракции крупного заполнителя бетона, мм, 20, с применением песка модуль крупности не менее 2, категория бетонной поверхности изделия А1-А3, диаметр или наибольший размер раковины, мм, не более 4, глубина окола бетона на ребре, измеряемая по поверхности изделия, мм, не более 5, с применением напрягаемой или ненапрягаемой арматуры из стали классов А-I или А-III или А-IV или А-V ( марка стали Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп или 35 ГС или 25Г2С или или 32Г2Рпс или 80С или 20ХГ2Ц или 23Х2Г2Т) или арматурной обыкновенной проволоки периодического профиля класса Вр-I, монтажные петли из стержневой горячекатаной гладкой арматуру из стали класса А-I марок ВСт3сп2 или ВСт3пс2 диаметром 6 – 12 мм. Должен соответствовать ГОСТ 13015-2003. |
| 6 | Бортовой камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 | Должен быть предназначен для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов. Должен быть изготовлен из мелкозернистого или тяжелого бетона не ниже В22,5, марка по морозостойкости не ниже F200, водопоглощение бетона, % по массе, не более 6, максимальный размер фракции крупного заполнителя бетона, мм, 20, с применением песка модуль крупности не менее 2, категория бетонной поверхности изделия А1-А3, диаметр или наибольший размер раковины, мм, не более 4, глубина окола бетона на ребре, измеряемая по поверхности изделия, мм, не более 5, с применением напрягаемой или ненапрягаемой арматуры из стали классов А-I или А-III или А-IV или А-V (марка стали Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп или 35ГС или 25Г2С или 32Г2Рпс или 80С или 20ХГ2Ц или 23Х2Г2Т) или арматурной обыкновенной проволоки периодического профиля класса Вр-I, монтажные петли из стержневой горячекатаной гладкой арматуру из стали класса А-I марок ВСт3сп2 или ВСт3пс2 диаметром 6- 12 мм. Должен соответствовать ГОСТ 13015-2003. |
| 7 | Семена газонных трав для посева ГОСТ Р 52325-2005 | Запрещается использовать для посева семена, в которых обнаружены: - сорняки, семена, плоды, вредители и возбудители болезней, имеющие карантинное значение для Российской Федерации, согласно перечню, утвержденному в установленном порядке; - живые вредители и их личинки, повреждающие семена соответствующей культуры, за исключением клещей, наличие которых допускается в РСт не более 20 шт./кг; - семена ядовитых растений – гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой. |
| 8 | Бетон тяжелый ГОСТ 26633-91 | Должен быть класса не ниже В15, марка по морозостойкости выше F25, марка по водонепроницаемости не ниже W6, наибольшая крупность заполнителя, мм, не более 80, фракция крупного заполнителя от 5(3) до 10 – св.40 до 80, на щебне из изверженных или метаморфических или осадочных пород марки не ниже 300 или на гравии и щебне из гравия марки не ниже 600. |